“Control eficiente del espesor para un shotcrete seguro y rentable mediante levantamiento 3D en Sociedad Minera El Brocal”

Tema: Geotecnia / Geomecánica

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión Activos

Ing. Michael Cueto Morales1 - Ing. Edwin Ramos Espinoza2

1 Autor: Sociedad Minera El Brocal, Jefe de Turno, Calle las Begonias 415 - Lima, michael.cueto@elbrocal.com.pe, michael.cueto.morales@gmail.com, 051 957696776.

2 Coautor: Sociedad Minera El Brocal, Jefe de Mina, Calle las Begonias 415, Lima, edwin.ramos@elbrocal.com.pe, eramos_e@hotmail.com, 051 989084559.

____________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN

El control adecuado del espesor del shotcrete dentro del proceso de sostenimiento es una necesidad crítica en las operaciones mineras subterráneas, tanto por su relevancia en la seguridad como por su impacto en los costos operativos. El control sobre el espesor de shotcrete aplicado en un laboreo subterráneo por el proceso de shotcrete vía húmeda suele ser escaso y realizado post sostenimiento. Asimismo, un espesor insuficiente genera una labor insegura, mientras que un espesor excedente genera sobrecostos.

El espesor de shotcrete como tal es la consecuencia de factores propios y externos que se conciben desde el diseño de la mezcla y la metodología a emplear para la cubicación. Esta última es resultado del cálculo de la cantidad de material necesario para sostener una labor con el espesor requerido y teniendo en cuenta factores como el rebote (% de shotcrete que no se adhiere a las paredes del macizo rocoso), factor de perdidas o mermas (% de shotcrete que se pierde durante el proceso), factor de rugosidad y otros. Estos factores tienen incidencia de hasta un 5% a 10% sobre el shotcrete de forma teórica; sin embargo, en los casos revisados en varias unidades mineras este porcentaje suele ser mayor. Si estos factores no se controlan pueden incrementar el costo operativo de sostenimiento con shotcrete.

El presente trabajo presenta una propuesta innovadora que integra tecnología de levantamiento tridimensional (3D) antes y después del sostenimiento con shotcrete, con el objetivo de controlar el espesor aplicado de forma segura y rentable. La metodología se basa en la captura precisa de geometrías de las aberturas subterráneas mediante escáneres 3D, que permiten calcular con alta fidelidad el volumen requerido de sostenimiento, contrastarlo con lo realmente aplicado y generar indicadores de eficiencia en tiempo real.

1. Introducción

En el 2024, Elvis Arias Quispe en su artículo “Economía Circular en minería mediante concreto proyectado aplicando tereftalato de polietileno reciclado” menciona que en el Perú se usó shotcrete para sostenimiento de labores subterráneas entre 400,000 a 500,000 m3.

Mientras que en Sociedad Mineral El Brocal el año 2023 se usó 33,142 m3 y en el año 2024 se usó 37,254 m3 de shotcrete. Respecto al primer trimestre del 2025 se usó 14,529 m3 que es mayor en comparación al primer trimestre del 2024 en 4,241 m3 representando un incremento de 41.2 %.

2. Objetivos

- Desarrollar un sistema eficiente de control del espesor de shotcrete mediante tecnología de levantamiento 3D.

- Mejorar el performance de los equipos lanzadores.

- Reducir el costo operativo de sostenimiento por el control del factor de rebote y el porcentaje de mermas.

3. Línea Base

Actualmente el control de espesor de shotcrete se realiza colocando los calibradores post sostenimiento, esta actividad demora aproximadamente 10 a 15 minutos y son realizadas de forma mecanizada con un equipo auxiliar instalado a los mismos equipos lanzadores de shotcrete. Sin embargo, este control es deficiente pues el calibrador ya no cumple la función de controlar el espesor durante el lanzado, que es para lo que está diseñado. El funcionamiento correcto del calibrador consiste en lanzar una primera capa de shotcrete y colocar estos calibradores para que el operador tenga como referencia el espesor a llevar en el área de lanzado. Según la experiencia y el estándar de otras unidades mineras revisadas para el presente trabajo se requiere de un calibrador por m2. Esto representa en promedio un aproximado de entre 30 a 45 calibradores por labor a sostener.

Sin embargo, en las labores verificadas no se cumple este estándar y la colocación de calibradores no cumple ni en cantidad ni en propósito. Adicional a este control, está el control de espesor para la valorización, que consiste en la perforación de tres taladros efectuadas con equipos bolter en las paredes de la labor a verificar. Estos taladros son de aproximadamente 0.30 metros y son para revisar si las labores cumplen con el espesor requerido. En algunas unidades mineras también se suele usar un taladro manual para revisar el espesor de shotcrete.

4. Proceso de Implementación

En una primera etapa se implementará controles pilotos con el soporte del área de topografía para realizar levantamientos en 3D antes y después del sostenimiento con shotcrete. En esta etapa se realizará el control de la cubicación de shotcrete y la incidencia de los factores de rebote, mermas, rugosidad y otros.

En una segunda etapa se implementará un equipo de levantamiento en 3D que no dependa del área de topografía. Y con el acompañamiento respectivo se realizará el trabajo de levantamiento en 3D con el supervisor y personal de sostenimiento con shotcrete previa capacitación.

Posterior a la evaluación de la segunda etapa, se procederá a la implementación de este equipo en todos los lanzadores y cuadrillas de sostenimiento con shotcrete para su uso normal.

5. Presentación y discusión de resultados

En el año 2023 Sociedad Mineral el Brocal gastó aproximadamente 58,000 USD solo por calibradores y en 2024 el gasto fue de aproximadamente 65,000 USD. Mientras que el gasto en sostenimiento con shotcrete en el 2023 fue de aproximadamente 8´200,000 USD y en el 2024 fue de aproximadamente 9´300,000 USD.

Si solo se reduce en 2.0% el factor de rebote se dejaría de gastar anualmente alrededor de 165,000 USD en 2023 y 180,000 USD en 2024. Si a ello le sumamos el ahorro de los calibradores por el uso del levantamiento 3D se tendría un ahorro anual de casi 250,000 USD solo por la implementación del control eficiente del espesor de shotcrete mediante levantamiento 3D.

6. Conclusiones

- Mejora en la seguridad por cumplimiento preciso de espesor de shotcrete en el laboreo minero subterráneo.

- Reducción de costos operativos en 2.5 % en sostenimiento con shotcrete.

- Digitalización del control de sostenimiento y del espesor de shotcrete metro a metro.

7. Referencias bibliográficas

- Sociedad Minera El Brocal. “Valorización Sostenimiento 2023 - 2024”

- REVISTA MINERÍA 562 EDICIÓN JULIO 2024

Ing. Michael Cueto Morales

Ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería con 7 años de experiencia en minería. Laboró en PEVOEX Contratistas SAC (UM Las Bambas), Aruntani SAC (UM Arasi), AESA (UM Carahuacra), Panamerican Silver Perú (UM Morococha) y Resefer Mining (UM SIMSA)

Actualmente Jefe de Turno en Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Ing. Edwin Ramos Espinoza

Ingeniero de minas colegiado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión con 15 años de experiencia en operaciones mineras subterráneas. Laboró en JRC Ingeniería y Construcción (UM El Brocal) y Compañía Minera Raura.

Actualmente Jefe de Mina en Sociedad Minera El Brocal S.A.A.