Promotor RheoStar: Almidones modificados para la Minería

Optimización de operaciones y procesos en plantas
Flotación, gravimetría y separación magnética y electrostática

Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Steuber, Daniel

Mining Business Director, Chemstar, EE.UU., daniel.steuber@Chemstar.com, Celular: +1 (602) 525-1119

Urtubia González, Rodrigo

Development Manager, Chemstar, Chile, rodrigo.urtubia@Chemstar.com, Celular: +56 965716961

RESUMEN

En la minería moderna, los polímeros sintéticos son utilizados como floculantes, depresores y modificadores reológicos. Sin embargo, presentan desafíos ambientales por su persistencia en el ecosistema y residuos mineros y sobre todo los altos costos de tratamiento posterior.

En este contexto, presentamos los polímeros orgánicos, “almidones biodegradables modificados”, derivados de residuos agroindustriales de papa y maíz, los que emergen como alternativas sostenibles y funcionales.

Chemstar es líder mundial en el desarrollo de estos almidones modificados biodegradables.

Una de sus principales funciones es actuar como depresores selectivos en la flotación, mejorando la separación entre el cobre y minerales no valiosos, lo que incrementa la eficiencia y recuperación (discrimina mejor ciertos minerales). Además, su estructura modificada permite reducir la viscosidad (estabilidad reológica) de las pulpas minerales, optimizando la molienda y clasificación, así como el consumo energético durante el bombeo, mejorando el transporte de pulpas y minimizando obstrucciones.

En el tratamiento de efluentes, concentrados y relaves, estos polímeros funcionan como coagulantes-floculantes naturales, favoreciendo la clarificación del agua sin generar residuos, gracias a su biodegradabilidad inherente. El uso de los Almidones modificados reduce costos operativos en el tratamiento de aguas y circuitos de molienda clasificación, permiten una alta adaptabilidad a distintos procesos mineros por sus propiedades reológicas ajustables.

Caso operativo Planta Concentradora Sur Oeste USA aplicación Almidón Modificado Promotor RheoStar

Los siguientes resultados se obtuvieron en aplicaciones realizadas durante el año 2024 con el uso de Promotor RheoStar en dosis entre 15 y 30 gr/Tn.

Aplicación 1: Mineral Alterado

Recuperación Total de Cobre aumentó de 54.9% a 60.5% → mejora neta de +5.6%.

Recuperación Rougher Cu incrementó de 59.9% a 65.4% → mejora neta de +5.5%.

Viscosidad disminuyó de 68.1 cP a 65.0 cP → reducción neta de -3.1 cP.

Aplicación 2: Mineral Semi Normal

Recuperación Total de Cobre mejoró ligeramente de 80.4% a 81.5% → mejora neta de +1.1%.

Recuperación Rougher Cu subió de 81.9% a 84.8% → mejora neta de +2.9%.

Viscosidad bajó de 67.0 cP a 64.7 cP → reducción neta de -2.3 cP.

Promotor RheoStar mejora la eficiencia de recuperación de cobre y reduce la viscosidad cuando es aplicado en el circuito de molienda. Una segunda etapa permitió evaluar el Promotor RheoStar aplicando en el circuito de remolienda lo que incremento la recuperación de cobre y disminuyo la recuperación de insolubles en concentrado final. La disminución de viscosidad permitió entregar un concentrado de mejor calidad a la planta selectiva de molibdeno, mejorando el rendimiento metalúrgico y operativo general de planta.

Palabras clave: Proceso de Flotación, Maximizar recuperación, Cobre, Almidones

Autor: Daniel Steuber

Ingeniero químico por la universidad de Arizona con las de 7 años como director de negocios mineros en Chemstar, empresa dedicada a la investigación de productos innovadores para la minería.

Coautor: Rodrigo Urtubia González

Master en Marketing, Fac. Administración y Economía por la Universidad de Chile, Ingeniero Metalúrgico por la Universidad de Santiago de Chile, Con amplia experiencia en el mercado industrial en gran parte de América del Sur, Norte y algunos países de Europa y Asia. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Desarrollo y Sustentabilidad en Envirotec Chile dedicada a la investigación de reactivos para la minería.