De Iniciativa a Proyecto Integral: La evolución de los Forros Magnéticos (MML) en los molinos de Cerro Lindo como una estrategia de ahorro en costos

Unidad Minera Cerro Lindo – Nexa Resources

Categoría: Procesamiento de minerales

Autor: César Matías / Co-Autor: Nilo Dávila, Jean Padilla

- Introducción

Uno de los pilares estratégicos en Nexa es la mejora continua, en línea con este enfoque, la compañía impulsa la incorporación de nuevas tecnologías que optimicen sus procesos y generen valor, alineándose con los objetivos clave del sector minero.

En la constante búsqueda de innovación, Nexa llevó a cabo un estudio enfocado en extender la vida útil de los revestimientos de los molinos en la unidad minera Cerro Lindo. En ese momento, los forros empleados presentaban una duración promedio de 8 meses (forros convencionales de acero), lo que generaba un alto costo en la operación. Según lo anterior, se realizó una investigación técnica donde se identificó una tecnología que podría alcanzar una vida útil de hasta 24 meses, lo que reduciría costos significativamente.

Los revestimientos magnéticos o Magnetic Mill Liner (MML) son una serie de imanes integrados en una matriz de acero resistentes a la abrasión, los cuales atraen a todo tipo de material ferromagnético, generando así una sólida capa de protección que evita el desgaste del revestimiento y sea autorrenovable.

Como parte de la fase de validación, en 2021, se implementó la tecnología MML en el molino Metso II, obteniéndose resultados altamente favorables tanto en eficiencia metalúrgica como en desempeño mecánico siendo utilizado como molino primario y secundario. Estos resultados motivaron la ejecución de un segundo estudio, orientado a replicar la tecnología hacia los molinos primarios Marcy y Metso I.

FORROS

MAGNÉTICOS

EN TODOS

LOS MOLINOS

CERRO LINDO

Gráfica N°1 Flujograma de Concentradora (superior) y Molienda (inferior) – Cerro Lindo

- Objetivos

General:

- Replicar los resultados de la tecnología obtenidos en el primer estudio (Metso II) en el molino Marcy.

Específicos:

- Reducción de costos asociados a los cambios de revestimientos.

- Mantener la performance metalúrgica del molino (función fractura).

- Disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes/incidentes y enfermedades ocupacionales relacionados al cambio de los revestimientos y el ruido generado en área de molienda.

- Metodología

El estudio para implementar forros magnéticos en el molino Marcy inició en junio de 2023, tras evaluar el desempeño de los revestimientos usados en el molino Metso II. Esto permitió analizar propuestas técnicas y simular perfiles para proyectar su rendimiento.

Gráfica N°2 Simulación DEM

Con los resultados definidos, en junio de 2024 se coordinó con las áreas involucradas la futura instalación de los nuevos revestimientos. Actualmente, se monitorea su desempeño en el molino Marcy para evaluar su comportamiento y validar los beneficios esperados.

  - Evolución de Forros Magnéticos – Molino Secundario Metso II

Se observan las diferencias entre los diseños de los forros entre la 1ra y 2da generación para el molino Metso II. En la 2da generación se procuró proveerle mayor peso y altura para potenciar su duración.

| 1ra GENERACIÓN | 2da GENERACIÓN |
| --- | --- |

  - Evolución de Forros Magnéticos – Molinos Primarios Marcy & Metso I

En los molinos primarios, se evaluó mediante simulaciones DEM el impacto de los nuevos forros en la energía de molienda. En julio de 2024 se inició la primera prueba con el molino Marcy, monitoreando reducción, potencia y tonelaje, concluyendo que el rendimiento fue similar al de forros con mayor ángulo de levante. Luego se decidió instalar forros magnéticos en el molino Metso I, previsto para noviembre 2025.

Gráfica N°3 Cronograma de Instalaciones y duración de forros en molinos Cerro Lindo.

- Resultados

Evaluación Metalúrgica – Molino Primario

- Para el Marcy, se mantiene un tonelaje similar a cuando se utilizaban forros híbridos > 300 t/h. Se observó que, durante el primer arranque, con el forro magnético es posible incrementar el tonelaje en 50 t/h (18%), debido a la remoción de chips y mayor volumen útil.

- Se registro ratios de reducción entre 9 a 12 como molino primario, muy similares para distintos tipos de forros.

Evaluación Metalúrgica – Molino Secundario

- Los ratios de reducción varían de 1.15 hasta 1.75, observándose los mayores valores para molino con forro magnético.

Medio ambiente y seguridad

- Se realizó el cambio del revestimiento con éxito sin ningún incidente registrado y cumpliendo las horas hombre proyectadas, demostrando una actividad más segura por el peso de cada pieza, asimismo, hubo una disminución de ruido en la zona de molienda de 120 a 90 db.

- Disminución de la probabilidad de accidente y/o accidentes por los cambios de revestimientos.

Costos

- Reducción de costos por menor frecuencia en el cambio de revestimientos y aumento de vida útil.

- Lecciones Aprendidas

- Durante el arranque se debe añadir de 12-15 ton de aceros (bolas y/o chatarras) de 1 a 2 pulgadas para acelerar la formación de la capa de bolas protectora, ya que la formación de la capa protectora puede demorar hasta 6 meses para un molino primario y 2 a 4 meses para un molino secundario.

- Conclusiones

- La instalación de forros magnéticos y puesta en marcha fueron exitosas.

- Los resultados obtenidos para el molino Marcy, como molino primario, son satisfactorios.

- Se estima una duración de 18 meses, con un ahorro del 80 % frente a los 9–10 meses de vida útil  de forros convencionales.

- El desempeño del molino Marcy se mantuvo dentro del rango esperado, destacando un incremento inicial de +50 t/h en tonelaje por mayor volumen útil y remoción de chips.

- Recomendaciones

- Mantener la performance de molienda mediante un seguimiento operacional a las principales variables de molienda como densidad de pulpa, nivel de bolas, diámetro de bolas según F80, etc.

INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES

Título del trabajo: De Iniciativa a Proyecto Integral: La evolución de los Forros Magnéticos (MML) en los molinos de Cerro Lindo como una estrategia de ahorro en costos

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Autor 1

Nombre del autor (Perfil Linkedin): Cesar Augusto Matias Sinche

Móvil: 956 330 396

Correo corporativo: cesar.matias@nexaresources.com

Co-Autor 1

Nombre del autor (Perfil Linkedin): Nilo Dávila Ordoñez

Celular: 984 167 455

Correo corporativo: nilo.davila@nexaresources.com

Co-Autor 2

Nombre del autor (Perfil Linkedin): Jean Paul Padilla Fabian

Celular: 944 874 320

Correo corporativo: jean.padilla@nexaresources.com