Aplicación del acero inoxidable super dúplex en repuestos para la industria minera en el Perú

Categoría: Procesamiento de minerales y metalurgia extractiva

Tema: Aplicaciones del acero inoxidable dúplex en partes de bombas

Autor:  Cristian Pérez Reynoso / Denys Castañeda Terrazos / Leoncio Quiñones Castillo

Palabras claves — inoxidable, dúplex, corrosión, bombas, optimización, aplicaciones, ácidos.

Resumen:

1.- Contexto

La problemática actual de nuestro país por los tiempos prolongados para adquirir equipos y repuestos importados ha generado la oportunidad en Metalurgia del Fierro y el Cobre SAC para desarrollar componentes en aleaciones poco comerciales en nuestro medio. La propuesta se enfoca en la fabricación de bombas y carcasas en acero inoxidable super dúplex ASTM A 890 grado 5A para la industria minero-metalúrgica.

Estas bombas han sido fabricadas y puestas en operación en las empresas Nexa Resources e Yanacocha obtenido resultados superiores a los esperados. Para Nexa Resources se fabricaron partes gastables de una bomba en el circuito de electrolisis, esta bomba trabaja bajo condiciones de transporte de ácido sulfúrico cuya concentración es de 180 g/L a 50 º C. Además en Yanacocha, nuestro producto se encuentra instalado en la bomba de alta para Sistema RO-250-100 T4x6-17. El componente en mención ha estado en operación durante un periodo de 1 años y 6 meses evidenciando un mejor rendimiento y resistencia al desgaste en comparación con las bombas importadas.

2.- Objetivos

Objetivo General

Mejorar el rendimiento y por lo tanto reducir los costes por mantenimiento de bombas fabricadas con acero inoxidable super dúplex para la industria minero-metalúrgica.

Objetivos específicos

- Determinar las diferencias técnicas entre los aceros inoxidables y su factibilidad de uso y fabricación.

- Elaborar un procedimiento de fabricación que garantice el cumplimiento de los requerimientos técnicos del metal y dimensional del componente.

- Identificar condiciones de operatividad y tipo de fluido o concentrado donde prestara servicio la bomba.

- Realizar el control en operación del componente fabricado en acero inoxidable super dúplex.

- Determinar la factibilidad de uso de acero inoxidable super dúplex en oro tipo de bombas.

3.- Metodología del Trabajo

La investigación corresponde a un método mixto tanto cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, se investigaron las condiciones operativas de los fluidos y concentrados en la industria minera como:  concentración de ácido, densidad, % solidos. etc. En segundo lugar, se procedió a fabricar el acero inoxidable super dúplex en un horno de inducción. Finalmente, se procede a realizar los controles finales para el aseguramiento de la calidad de la pieza, metalografía, pruebas de corrosión, pruebas hidrostáticas.

4.- Resultados

- La composición química del material fabricado corresponde a lo especificado en la norma con un numero de equivalencia de resistencia a las picaduras (PREN) de 43.5

- El acero inoxidable super dúplex presenta una velocidad de corrosión de 0.0067 mm/año y una pérdida de masas de 1.48 mdd (miligramos por decímetro cuadrado por día). Estos datos fueron obtenidos en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la UNI.

- Las propiedades mecánicas obtenidas son las siguientes, fuerza de fluencia 70.42 kN, fuerza máxima es 89.34 kN ¡, esfuerzo de Fluencia es 538.41 Mpa, esfuerzo máximo 683.04 MPa y elongación de 36.51 %; además la prueba de charpy arrojo un valor de 122 J, en donde supera al mínimo requerido.

5.- Conclusiones

Se realizo la fabricación de componentes de bomba en acero inoxidable super dúplex en la empresa Metalurgia del Fierro y el Cobre con las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión de acuerdo con las normas internacionales ASTM. Este material ha superado en rendimiento a los materiales de componentes importados además superar las expectativas del Cliente.