FORO DE TECONOLOGÍA. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: “Reducción de Costos en Perforación y Voladura Mediante la Aplicación de un Explosivo con Rango de Energía a Demanda de Acuerdo con las Condiciones del Terreno”.

- Tema:  6. Mejora de procesos

- Categoría: III. Operaciones Mineras y Gestión de Activos

- Datos del autor y coautores:

Datos del autor:

Nombres:		CRISTIAN GILBERT ORTEGA ALBORNOZ

Empresa:		ORICA MINING SERVICES PERU SA

Cargo: 		ENGINEER–REP TECHNICAL SERVICES

Teléfono: 		+51 948359349

Correo corporativo:	cristian.ortega@orica.com

- Palabras claves:  Tecnología en explosivos, voladura, fragmentación, energía variable, Gases Nitrosos, Potencia relativa en volumen, ahorro de costos.

- Resumen

El diseño de voladuras tradicionalmente ha estado determinado por las densidades de los explosivos disponibles para el usuario final.

Estas densidades no solo están limitadas en términos de su alcance, sino que los explosivos tradicionales también se ven influenciados por la presión hidrostática a lo largo del taladro, lo que crea un perfil de energía desigual y afecta significativamente la eficacia con la que se distribuye la energía para la fragmentación del macizo rocoso.

Ambos factores pueden conducir a resultados de voladura subóptimos, ya sea desde una perspectiva ambiental, de carga y transporte o de procesamiento.

En este estudio se muestran los resultados de la aplicación de un explosivo de vanguardia que permite modificar, durante el carguío del taladro, la energía con la que se desempeñará. Los rangos de potencia relativa en volumen (RBS) alcanzables por este explosivo varían de 80-210, esta propiedad permite obtener diversas ventajas operativas, como las siguientes:

- Logística de traslado del explosivo a la malla simplificada.

- Aplicación de explosivos con la energía específica requerida de acuerdo a las condiciones de terreno.

- Optimización de resultados de la voladura gracias a la aplicación de altas energías con el mismo explosivo.

- Cuidado de la estabilidad de taludes mediante la aplicación de menores energías.

Además de esta nueva flexibilidad, este explosivo de vanguardia funciona independientemente de las influencias gravitacionales y proporciona un perfil de energía uniforme dentro del taladro que a su vez también ayuda a optimizar los resultados de la voladura.

Objetivo:

- Demostrar la versatilidad de la tecnología de explosivos con aplicación de energía a demanda en cuanto a cambio de RBS tanto para roca dura como para zona de control.

- Demostrar mejoras en los resultados tales como cero eventos de gases nitrosos.

- Demostrar mejoras en la fragmentación de roca.

- Optimizar el proceso ampliando las mallas de voladura, obteniendo una mejor fragmentación y generar beneficios económicos al área de Perforación y Voladura.

Metodología:

Para demostrar las ventajas de utilizar la tecnología de explosivos con aplicación de energía a demanda se dividió las pruebas en 4 fases:

Fase 1: Pruebas Alpha

En esta etapa se realizó el carguío de 3 a 5 taladros por RBS con la finalidad de poder corroborar la correcta funcionalidad del sistema en los camiones y software de diseño.

Fase 2: Carga Activa

Se cargaron entre 15 a 20 taladros a manera de adaptación del sistema en un entorno de producción a escala y se cargaron productos equivalentes a los usados en el sitio. Adicionalmente se tomaron controles de calidad en campo como VOD y densidades.

Fase 3: Extender el rango de energía

Se amplió la cantidad de taladros de la fase anterior y se utilizó productos de alta y baja energía. Se cargó un proyecto con producto regular al 50% y con el explosivo con aplicación de energía a demanda el restante 50%. Se midieron los resultados del disparo de acuerdo con los indicadores de desempeño establecidos.

Fase 4: Optimización de energía.

Se modificaron los proyectos de voladura para aprovechar al máximo las características de este explosivo de vanguardia para proyectos de expansión de malla y la gama de energía disponible, esto se realizará en más del 50% del proyecto de carguío. Se hará seguimiento a los indicadores establecidos.

Entre los principales indicadores de desempeño (KPI) se consideraron:

- Fragmentación.

- Generación de gases nitrosos.

- Velocidad de detonación.

Resultados:

- Entre la fase 1 y 2 se realizaron 11 disparos donde se pudo fabricar productos con diferentes RBS, en el cual se obtuvo varios resultados de VOD entre los rangos de 4,602 m/s y 6,017 m/s. Se realizaron todos los controles de calidad en laboratorio y en campo.

- En la fase 3 se realizaron tres voladuras, en las cuales se pudieron comparar la fragmentación de la tecnología de explosivos con aplicación de energía a demanda vs la mezcla tradicional obteniendo una mejora del P80 en más del 17%.

- En la fase 4 se realizó la optimización de los parámetros de Perforación y Voladura. Se realizó esta voladura con 2 tipos de mallas para roca muy dura, una malla con los parámetros tradicionales y la otra con la tecnología de explosivos con aplicación de energía a demanda, la malla con este explosivo de vanguardia permitió una expansión de malla de perforación del 23%. generando un ahorro en P&V de 3.6%. Los resultados generaron una reducción en el P80 en 32% con un VOD mayor a 5,900 m/s, reducción del Factor de carga en 7%.

- En ninguno de los disparos se generaron Gases Nitrosos.

Conclusiones:

Se pudo validar la eficiencia de la aplicación del explosivos con aplicación de energía a demanda tras conseguir resultados favorables en fragmentación, VOD y ahorro de costos en perforación y voladura, además de beneficios conseguidos en las operaciones posteriores a las voladuras.

Así mismo se pudo validar la no generación de gases NOX.

- Reseñas profesionales

Autor:

Ingeniero de minas de la universidad Nacional de Ingeniería con más de 16 años de experiencia en voladura a tajo abierto en diversas minas del Perú. Actualmente se desempeña como ingeniero senior este explosivo de energía a demanda.