Título: Investigacion metalúrgica como base de la innovación tecnológica aplicada en planta concentradora de CIA. Minera OCP-Cobriza

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas

Palabras claves: Tecnología Minera, automatización, recuperación de concentrado, flotación de partículas gruesas, eficiencia operativa, optimización metalúrgica

Autor: Ing. Gustavo Frank de la Torre Guzmán/ Superintendente de Concentradora

gdelatorre@ocpperu.com / 941127191 /  987898594

Compañía minera Operadores de Concentrados Peruanos OCP, unidad Cobriza está ubicado en Perú, aproximadamente a 208 km  de Huancayo y 515 km  de Lima, Perú.

La planta concentradora esta encuentra situada en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica y Región Libertadores-Wari tiene capacidad de procesamiento de 9,100.0 TMS de mineral mediante chancado primario-secundario-terciario, molienda, flotación de Cobre – Ag y disposición de relaves.

El presente estudio aborda la conversión de una empresa quebrada con un historial que nació vertiendo  relaves al rio Mantaro y que ha tenido como ultimo evento de rotura de una de las pozas deshidratadoras de relave que volvió a contaminar el rio Mantaro el año 2019 generando un evento muy grave de contaminación ambiental , que se demoró mucho tiempo en liquidarse y venderse ante la falta de credibilidad de los postores nacionales e internacionales  , en una empresa de alta rentabilidad con altos estándares operativos en un tiempo récord en la historia peruana, mediante la investigación metalúrgica como base para la innovación tecnológica en la planta concentradora .

En un contexto donde la innovación tecnológica y la automatización juegan un papel fundamental, este trabajo se enfoca en la implementación de nuevas estrategias metalúrgicas y operativas para incrementar la productividad y sustentabilidad del proceso extractivo teniendo como objetivo  incrementar el valor económico del mineral en $USA/ TM 1.8 en planta concentradora como un plus adicional para la compañía.

Ahora que las investigaciones de la flotación de partículas gruesas en minerales de Cu están vigentes a nivel mundial nosotros no hemos sido ajenos a esta tendencia y a partir de los resultados de la caracterización mineralógica, hemos diseñado los equipos no necesariamente los que se están probando pero si con las mejores performances en base a los resultados de las pruebas metalúrgicas con técnicas avanzadas de flotación, incorporando nuevos reactivos que permitieron mejorar la selectividad y cinética de flotación, incrementando así la eficiencia en la recuperación del cobre. Para mitigar los efectos negativos de la sobre molienda y preservar la granulometría óptima del mineral, instalaremos equipos de diferente tecnología la actual inclusive antes de generarse granulometrías gruesas que no flotan en los relaves de las etapas rougher con el que se está trabando ahora en las investigaciones para flotar gruesos en el mundo, lo  que nos facilitara la recuperación de partículas de entre 212 a 300 micras (partículas gruesas) con calidades entre 23 a 25%, asegurando que el mineral ya liberado pueda ser recuperado eficientemente. Esta mejora en el circuito de flotación permite el envío directo del concentrado de cobre al espesador inclusive con una sola etapa de limpieza, reduciendo así pérdidas de valores en los relaves, optimizando el rendimiento metalúrgico y reducción en los consumos energéticos, de reactivos, tiempo de flotación y reducción de la humedad del producto final.

El proyecto contempla un incremento en la calidad desde 21 a  24% de cobre y una recuperación  de 91.5 a 94%.

La metodología aplicada es el PDCA en donde se empezó con la auditoria de equipamiento y proceso toda vez que debíamos reiniciar las operaciones después de una larga parada de planta desde que estuvo operando la DOE RUM.

Entre los trabajos de investigación e innovación realizados que son la base para el desarrollo de este trabajo fueron los siguientes:

1.- Evaluación de los reactivos usados y en función de ello se desarrolló nuevo estándar para las operaciones eliminando algunos, reduciéndolos  a un mínimo en otros y en general todo fue traducido en la obtención de una mejor performance metalúrgica y reducción de costos comparado a los que se venían utilizando.

2.- Caracterización mineralógica por microscopia electrónica y en función a los resultados obtenido se desarrollado un plan de extracción del Cu tan pronto alcanza su liberación en la descarga de los molino primarios logrando aprovechar su alta flotabilidad con las mejores leyes que aportan para el composito general y se evita la sobremolienda que implica perdidas de valores económicos y contaminación de la calidad del producto. Superando la eficiencia obtenida a la flotación de gruesos mediante la flotación CPF en actual aplicación.

3.-Estudios de la ingeniería conceptual, básica y de detalle, compra de equipos e instalación de las mismas.

Los beneficios  económicos mensuales proyectados son de $USA/año 3,240,000.00 y una vez alcanzado el tonelaje de tratamiento de la capacidad instalada de la concentradora será de $USA/año 5,896,800.0 .

La inversión aprobada del proyecto es de $USA 3,200,000.00 que se pagarán en menos de un año.

Actualmente el proyecto ya  ha culminado la ingeniería de detalle  y estamos adquiriendo  el equipamiento correspondiente para su posterior montaje.

RESUMEN PROFESIONAL DEL AUTOREN PROFREsumen profesional

Ingeniero Metalurgista, Magister en Dirección de Empresas en ESAN, Dr. Honoris Causa en la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, por reconocimiento académico e investigaciones metalúrgicas; diplomados en : Dirección de empresas en la Universidad del Pacifico; Liderazgo estratégico para Ingenieros en la UTC; Gestión estratégica para la nueva minería en GERENS; Coach ejecutivo en la universidad INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA; con más de 35 años de experiencia en el procesamiento de minerales polimetálicos de Ag, Cu, Pb, Zn, Au  ; experiencia profesional como superintendente de plantas concentradoras en Cía. Minera Raura , Cía. Minera Milpo , Gerente de Procesos Metalúrgicos en Nexa Resources Unidad Cerro Lindo , Líder del equipo Técnico de plantas concentradoras de Perú-Brasil. Gerente de Procesos Metalúrgicos en GEMIN ASSOCIATES S.A.C. , Consultor externo para compañía minera Sta Elina, actualmente superintendente de planta concentradora Cía. Minera OCP unidad de Cobriza.