Recuperación sostenible de materiales de módulos fotovoltaicos de silicio policristalino al final de su vida útil: un enfoque integrado de reciclaje

Rosario Juyo Salazar1 , Denise Crocce Romano Espinosa1; Jorge Alberto Soares Tenório1

1Departmento de Ingeniería Química, Universidad de São Paulo, São Paulo – Brasil.

* Autor correspondiente:

Correo electrónico: rjuyo@usp.br

Resumen

Resumen

El creciente interés por las fuentes de energía renovable ha impulsado en los últimos años la instalación de tecnología solar fotovoltaica. La tecnología basada en silicio cristalino lidera el mercado global con una participación del 95%, convirtiéndose así en el tipo de módulo fotovoltaico más comercializado a nivel mundial. Como resultado, la demanda de módulos fotovoltaicos de esta tecnología continúa aumentando, lo que ha generado una cantidad considerable de módulos que están alcanzando el final de su vida útil. La gestión adecuada de estos módulos al final de su ciclo de vida es crucial para la recuperación y separación de materiales valiosos y peligrosos. Por ello, es necesario proponer métodos eficaces para el tratamiento de residuos fotovoltaicos, a fin de minimizar su impacto ambiental y facilitar la transición hacia una economía más sostenible y circular, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este estudio tiene como objetivo desarrollar una ruta de reciclaje para módulos fotovoltaicos de silicio policristalino, abordando su caracterización, desmontaje, conminución, delaminación, lixiviación y purificación. La etapa de desmontaje permitió la separación del 16% de aluminio metálico y el 9% de vidrio. La estructura fotovoltaica fue fragmentada en partículas de menos de 6,35 mm mediante conminución.

Para la delaminación se estudiaron dos rutas diferentes y se propuso una ruta híbrida que permitió separar las fracciones mediante tamizado. Esta ruta clasificó los productos en diferentes fracciones. Para evitar la combustión de aproximadamente el 42% de los polímeros, estos se concentraron en fracciones mayores a 4,00 mm. El tratamiento térmico se aplicó a las fracciones de entre 0,50 mm y 2,00 mm a 500 °C durante 60 minutos, recuperándose un 47% de vidrio y un 1% de cobre.

Se observó que el material activo se concentraba predominantemente en fracciones menores a 0,25 mm, las cuales contenían el 94% de la plata (Ag). La lixiviación del material activo se llevó a cabo utilizando ácido nítrico (HNO₃), alcanzando eficiencias de extracción del 99,9% para Ag, 99% para Pb y 80% para Fe, bajo las siguientes condiciones: una concentración de 3,0 mol L⁻¹ de HNO₃, una relación sólido/líquido de 1:3, a 50 °C durante 180 minutos. La precipitación del 99,9% de la plata fue exitosa utilizando 0,15 mol L⁻¹ de NaCl a 25 °C durante 30 minutos. Además, se logró eliminar el 99,7% del hierro (Fe) a pH 3 utilizando 1,32 mol L⁻¹ de Na₂CO₃.

Palabras clave: Circularidad, fin de vida útil, módulos fotovoltaicos, sostenibilidad, reciclaje.