Título del trabajo: “Incremento de la recuperación de oro en Pads de lixiviación con alto contenido de arcillas por efecto de la tensión superficial - Caso mina Shahuindo”

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas.

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores

Nombre (Autor): Miguel Angel Quispe Ordoñez

Empresa: Pan American Silver Perú – Mina Shahuindo

Cargo: Jefe de Metalurgia

Dirección: Provincia de Cajabamba, Cajamarca-Perú

Teléfono Fijo: (511) 618 9700 Anexo 715

Teléfono Móvil: (+51) 952438389

Correo Corporativo: miguel.quispe@pe.panamericansilver.com

Correo Personal: miguelquispe2106@gmail.com

Nombre (Co Autor): Pitter Pablo Huapaya Chumpitaz

Empresa: Pan American Silver Perú – Mina Shahuindo

Cargo: Gerente de Procesos

Dirección: Provincia de Cajabamba, Cajamarca-Perú

Teléfono Fijo: (511) 618 9700 Anexo 764

Teléfono Móvil: (+51) 962303959

Correo Corporativo: pitter.huapaya@pe.panamericansilver.com

Correo Personal: pphuapaya@hotmail.com

Palabras clave:

Lixiviación, tensoactivo, surfactante, arcillas, pasivación, tensión superficial.

Resumen:

Shahuindo es una de las minas de oro más importantes del Perú cuya producción anual promedio de los últimos cuatro años ha sido de 140K oz Au, estando actualmente en la séptima posición como productor de oro nacional.

Shahuindo es una mina a tajo abierto en donde su procesamiento consta de las etapas de Lixiviación en pilas (1A, 2A, 2B y 2C), proceso ADR (Adsorción - Desorción -Regeneración) y fundición.

Se ha enfrentado a desafíos significativos en la recuperación de oro debido a la alta presencia de finos y arcillas en su mineral, lo que trajo problemas de aislamiento del oro contenido en el mineral fino, en zonas con mala humectación por impermeabilización y canalizaciones en el pad de lixiviación. A pesar de los esfuerzos iniciales con el blending de material, la heterogeneidad del lecho resultó en una baja recuperación a escala industrial.

Para superar estos obstáculos, se implementó una estrategia integral que combinó mejoras operativas y optimización fisicoquímica. La metodología clave incluye:

Ajustes Operativos:

- Incremento progresivo del blending de mineral.

- Mejoramiento en la remoción de celdas.

- Reducción de la altura de los lifts (de 8 a 6 metros).

- Intensificación de pruebas metalúrgicas (granulometría, compactación-permeabilidad, lixiviación en columnas).

- Control riguroso de la calidad del % de finos.

Optimización Fisicoquímica:

- Caracterización mineralógica detallada, identificando la predominancia de Illita y la presencia de Caolinita y Pirofilita.

- Modificación de la tensión superficial de la solución cianurada para eliminar canalizaciones y lograr una humectación homogénea.

Esta combinación de estrategias resultó en mejoras sustanciales:

- Incremento significativo en la recuperación de oro.

- Aumento de la cinética de lixiviación.

- Reducción drástica de encharcamientos.

Finalmente se presentarán los resultados obtenidos hasta el momento respecto al incremento de la recuperación de oro, incremento de la cinética de lixiviación, a la disminución de encharcamientos a escala industrial concluyendo con la demostración de la efectividad de abordar integralmente los desafíos de la lixiviación en minerales con alto contenido de finos, combinando optimización operativa y fisicoquímica (reducción de la tensión superficial en caso de material fino).

Puntos Clave Resaltados:

Problema Central: Impacto de los finos y arcillas en la permeabilidad y recuperación.

Solución Integral: Combinación de ajustes operativos y optimización fisicoquímica.

Resultados Tangibles: Incremento en la recuperación, cinética y reducción de encharcamientos.

Enfoque en la Innovación: Modificación de la tensión superficial como factor clave.

Breve Reseña Profesional:

Miguel Angel Quispe: Es Ingeniero Metalurgista con un magister en Gestión y Dirección de Empresas en la Universidad de Tarapacá, más de 15 años de experiencia en metalurgia extractiva con trabajos realizados en:

-Minerales auríferos: Puesta en marcha supervisión y mejoras de procesos de molienda, flotación de minerales auríferos y lixiviación CIP, Lixiviación en PAD, CIL, ADR y EW.
-Minerales oxidados de cobre: Especialista en operaciones de Lixiviación ácida, SX y EW, evaluaciones metalúrgicas.

-Minerales polimetálicos: Diagnóstico de procesos metalúrgicos, desarrollo e implementación de mejoras en plantas de beneficio, experto en procesos de Dewatering.

Pitter Huapaya Chumpitaz: Ingeniero Metalúrgico con más de 25 años de experiencia en la industria minera, especializado en gestión de procesos, optimización de producción y tratamiento de aguas. Actualmente, se desempeña como Gerente de Procesos en Panamerican Silver – Mina Shahuindo, donde lidera la planificación y operación de la planta ADR y el manejo de aguas, asegurando el cumplimiento de metas de producción y eficiencia operativa.

Ha ocupado posiciones clave en diversas empresas mineras, gestionando proyectos de inversión (CAPEX, OPEX), control de KPIs y cumplimiento de estándares de seguridad y medio ambiente. Su trayectoria en compañías como Minera Barrick Misquichilca, Compañía Minera Miski Mayo y Panamerican Silver lo ha consolidado como un experto en lixiviación, metalurgia, planta de procesos, fundición de metales y gestión de laboratorios.

Cuenta con formación en Ingeniería Metalúrgica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, complementada con diplomados en Proyectos de Inversión (ESAN), Administración de Negocios y Normas ISO 17025. Su enfoque en liderazgo, seguridad y sostenibilidad lo posiciona como un profesional clave en la optimización de procesos.