“Aprovechamiento de los relaves mineros como adición al concreto premezclado bajo NTP 339.034”

Reutilización/Procesamiento de desechos de plantas metalúrgicas (escoria, residuos, relaves y polvos)

Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Yanqui Reyes, Patricio

Investigador, Tecsup, Perú, patricio.yanqui@tecsup.edu.pe , Celular: +51 959244688

Nicolás Saldaña Ojeda

Grte. de Gobernanza, Southern Peaks Mining, Perú, nicolas.saldana@spm.pe, Celular: +51 940 479 470

Las compañías mineras implementan planes de post-cierre al concluir sus actividades operativas, enfocándose principalmente en la gestión de pasivos ambientales, lo que incluye tratamiento, mantenimiento y rehabilitación. Se estima que para 2050, la demanda global de cobre superará los 50 millones de toneladas, impulsada por la transición energética. Esto incrementará la necesidad de procesamiento de mineral, generando un volumen significativo de relaves. La minería circular emerge como una estrategia clave para promover el desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, económica y social.

En este estudio, se caracterizó químicamente el relave minero para evaluar su potencial aprovechamiento como subproducto en la producción de concreto premezclado. El diseño de la mezcla, con resistencia de 210 kg/cm², estándar en el sector construcción, fue sometido a ensayos de sustitución de cemento y materiales finos de la mezcla total. Los resultados indicaron que la sustitución de cemento en un 10% y de arena en 10%, 20% y 30% cumplieron con los requisitos de la NTP 339.034 para resistencia a la compresión.

Para esta etapa inicial se evaluó los resultados obtenidos y se dio iniciativa a poder realizar ensayos con un diseño de flotación que permita la recuperación de metales que no son favorables para el diseño de mezcla de concreto y obtener la materia prima libre de estos elementos lixiviantes y seguir ensayando después de este proceso de flotación.

Los resultados demuestran que es viable valorizar los relaves como materia prima para concreto premezclado. Se sugiere integrar la valorización de relaves desde la fase de extracción y modificar los procesos mineros, impulsando un modelo de minería sostenible. Esta valorización favorecerá el crecimiento del sector construcción, promoviendo el desarrollo económico a través de proyectos de gran envergadura y la demanda de materiales e insumos, lo que dinamiza la economía y otros sectores industriales.

Palabras clave: Economía circular, relaves, aprovechamiento, transición energética.

Reseña profesional:

Autor: Patricio Yanqui Reyes

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Privada de Tacna, egresado de la carrera de operación de plantas de procesamiento de minerales Tecsup – Arequipa, actualmente laborando como Técnico de operaciones en Planta Industrial de Hidrometalurgia en Cerro Verde.

Coautor: Nicolás Saldaña Ojeda

MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Ingeniero Mecánico Eléctrico por la Universidad de Piura. Ha sido jefe de Proyectos y Gerente de Proyectos en Buenaventura y jefe de Proyectos Senior en GMI. Actualmente es Gerente de Gobernanza en Southern Peaks Mining.