Incremento de Recuperación de Cobre con cambio de esquema de flotación

Los cambios de minado ocasionan una oportunidad que siempre debe evaluarse desde el punto de vista de eficacia en las plantas concentradoras. Es así, que en la unidad minera El Brocal, debido al cierre del tajo que permitía la extracción de minerales polimetálicos de Pb, Zn y que ocasionó una disminución de extracción del mineral de la mina, teniendo sólo la operación con la mina subterránea con sólo la extracción de mineral de cobre. Esto permitió tener una holgura de procesamiento de mineral por las plantas concentradoras.

A raíz de esto se planteó una estrategia operativa que contempló la modificación de los circuitos de molienda de las dos plantas concentradoras para obtener un producto de molienda mas fino, reduciéndolo de un P80 de 170 micras a 120 micras. Y, por otro lado, aumentar el tiempo de residencia en los circuitos de flotación los cuales variaron de 37 a 50 min, con una configuración de 5 etapas del circuito Scavenger y 3 etapas de limpieza.

Las investigaciones realizadas en el propio laboratorio metalúrgico de la unidad El Brocal, conllevaron a la realización de más de 100 pruebas de flotación cíclicas, que fueron complementadas con estudios mineralógicos y evaluadas también por laboratorios externos con pruebas a nivel piloto. Los cambios propuestos, implicaron el uso de nuevos reactivos entre ellos el uso de modificadores de superficie, colectores selectivos y el uso de espumante para recuperación de partículas finas, realizando la flotación a un pH natural que oscilaba entre 7.5 a 8.5.

La validación a nivel industrial se llevó a cabo en la planta concentradora N°1 cuyo procesamiento de tonelaje varió de 7500 tmpd a 4100 tmpd, y requirió de una inversión cercana a USD 300,000. Los resultados en esta primera prueba de 15 días indicaron un incremento de la recuperación de cobre de 86% a 90%, sin afectar la calidad final del concentrado.

Los resultados positivos fueron también aplicados a la planta concentradora N°2 que anteriormente trataba sólo minerales polimetálicos a procesar actualmente minerales de cobre. La inversión total del proyecto fue cercana a USD 2.7 millones. La recuperación de cobre fue replicada a lo obtenido preliminarmente, alcanzando un valor promedio de 89%.

El éxito obtenido fue debido a una alta planificación para anticipar los cambios operativos que se iban a realizar en el área de mina y una apertura de poder efectuar pruebas de investigación que ejecutaron las pruebas en un tiempo óptimo.

Increased Copper Recovery with Change in Flotation Scheme

Mining changes present an opportunity that must always be evaluated from the perspective of concentrator plant efficiency. Thus, at the El Brocal mining unit, the closure of the pit that allowed for the extraction of polymetallic Pb and Zn minerals resulted in a decrease in ore extraction from the mine, leaving only the underground mine with copper ore extraction. This allowed for a slack in ore processing by the concentrator plants.

As a result, an operational strategy was proposed that included modifying the grinding circuits of both concentrator plants to obtain a finer ground product, reducing it from a P80 of 170 microns to 120 microns. Furthermore, the residence time in the flotation circuits was increased, varying from 37 to 50 minutes, with a five-stage scavenger circuit configuration and three cleaning stages.

The research carried out at the El Brocal unit's own metallurgical laboratory led to more than 100 cyclic flotation tests, which were complemented by mineralogical studies and evaluated by external laboratories with pilot tests. The proposed changes involved the use of new reagents, including surface modifiers, selective collectors, and frothing agents for fine particle recovery. The flotation was carried out at a natural pH ranging from 7.5 to 8.5.

Industrial validation was carried out at Concentrator No. 1, whose processing tonnage ranged from 7,500 tmp/d to 4,100 tmp/d and required an investment of approximately USD 300,000. The results of this initial 15-day test indicated an increase in copper recovery from 86% to 90%, without affecting the final quality of the concentrate.

The positive results were also applied to Concentrator Plant No. 2, which previously treated only polymetallic ores and is now processing copper ores. The total project investment was approximately USD 2.7 million. Copper recovery replicated the preliminary results, reaching an average of 89%.

The success was due to extensive planning to anticipate the operational changes that would be made in the mine area and the ability to conduct research tests that allowed for optimal timeliness.