PERUMIN 37 CONVENCIÓN MINERA

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD - CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS - PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Optimización del Control de Calidad en Laboratorio y su Impacto en los Resultados de Voladura

Tema: Mejora de Procesos

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Datos del autor:

- Nombre completo: Lucia Del Rosario Lopez Pinazo

- Ocupación: Estudiante del Máster en Ingeniería de Minas - Universidad de Jaén España

- Dirección: Urb. Paisajista Chilina A12 - Arequipa, Perú / Calle Marques de Linares N°10 - Linares, España

- Correo personal: pinazorosariolucia@gmail.com

- Celular: +51 997004830 / +34 643993745

Palabras clave: Voladura, control de calidad, agentes de voladura, fragmentación, gases nitrosos.

Desarrollo:

- Contexto y Alcances:

El presente estudio fue desarrollado durante mi etapa de prácticas profesionales en el área de Asistencia Técnica de la empresa Orica, la cual brindaba soporte a las operaciones de la Compañía Minera Antamina en ese período. Específicamente en la Fase 08 Norte del yacimiento, se identificó una alta variabilidad en los resultados de voladura con mineral M4B, generando fragmentación deficiente y emisiones excesivas de gases nitrosos, con impacto negativo en la eficiencia, seguridad y costos operativos.

El análisis evidenció la necesidad de un control de calidad riguroso y sistemático que considere tanto la calidad de los insumos como los factores operativos de la voladura. Por ello, se propone optimizar el control de calidad en laboratorio como una herramienta preventiva y correctiva que garantice el cumplimiento técnico y mejore los resultados en campo.

Aunque esta propuesta fue desarrollada en el contexto específico para Compañía Minera Antamina, su enfoque metodológico y sus recomendaciones pueden ser aplicados y adaptados a diversas operaciones mineras del Perú, que enfrenten desafíos similares en el control de calidad y en la eficiencia del proceso de voladura.

- Objetivos:

- Establecer un protocolo de control de calidad riguroso en todas las etapas del proceso de voladura, para reducir riesgos operativos y mejorar la eficiencia durante la etapa de voladura.

- Implementar un sistema de control sistemático de los agentes de voladura que permita asegurar la calidad del explosivo, mejorar la fragmentación del material y minimizar la emisión de gases contaminantes.

- Metodología:

El proyecto se desarrolló en seis pasos secuenciales que integraron control de calidad, pruebas de laboratorio y evaluación operativa en campo, con el objetivo de optimizar el desempeño del explosivo Heavy ANFO 70/30 en la voladura.

- Control de calidad: Se inició con el control de calidad de los agentes de voladura en laboratorio (nitrato de amonio y emulsión), asegurando condiciones estables para ejecutar las siguientes fases del proceso.

- Fabricación del explosivo: Se procedió a la fabricación del explosivo HA 70/30 en condiciones controladas de laboratorio, generando curvas de gasificación a distintas temperaturas y concentraciones de nitrito.

- Determinación de parámetros óptimos: A partir de las pruebas, se identificó la curva de gasificación ideal y se estableció la densidad óptima del explosivo para maximizar su eficiencia energética.

- Validación y seguimiento en campo: Los resultados fueron compartidos con el área operativa y se implementó un plan de seguimiento durante el proceso de carguío para asegurar la correcta aplicación de los parámetros definidos.

- Evaluación de resultados: Se monitorearon los indicadores clave como emisiones de NOx y el índice de fragmentación P80, lo que permitió medir el impacto real del explosivo optimizado en condiciones de operación reales.

- Correlación y mejora continua: Finalmente, se estableció la correlación entre la aplicación de mejores prácticas y los resultados obtenidos en campo, lo que permitió validar la efectividad del proyecto y sentar las bases para replicarlo en otras fases de la operación.

- Resultados:

Como resultado del proyecto, se logró validar en laboratorio que los agentes de voladura fabricados en planta cumplen con los parámetros técnicos establecidos en las fichas técnicas. Se desarrolló un protocolo de control de calidad que incluyó la caracterización del nitrato de amonio (densidad, granulometría y absorción) y de la emulsión (densidad, viscosidad, temperatura y pH), evidenciando un control riguroso y replicable.

Además, se fabricó el explosivo HA 70/30 en laboratorio y se evaluaron sus curvas de gasificación bajo condiciones controladas (temperaturas entre 11 - 13 °C, y concentraciones de nitrito entre 0.3% - 0.6%), logrando determinar una densidad óptima de 1.14 a 1.16 g/cm³ y tiempos de reacción entre 30 y 40 minutos. Estos parámetros permitieron identificar condiciones ideales para el desempeño del explosivo.

Los resultados fueron compartidos con el área operativa mediante fichas técnicas, y se implementaron nuevas prácticas de carguío en campo, con seguimiento continuo. Posteriormente, se evaluaron indicadores clave como la fragmentación (P80) y la emisión de gases NOx, demostrando la efectividad del enfoque propuesto y su potencial de aplicación en otras operaciones mineras.

- Conclusiones y Recomendaciones:

- La implementación de buenas prácticas en el control de calidad es clave para prevenir resultados adversos tras la voladura, contribuyendo directamente a una operación más eficiente y segura.

- Establecer un control sistemático (antes, durante y después del proceso de voladura) sobre los agentes de voladura utilizados en la fabricación del explosivo, mejora significativamente la fragmentación del material y reduce la generación de gases nitrosos.

- Es indispensable mantener estándares de alta calidad a lo largo de todo el proceso de la voladura, por lo que se recomienda asignar personal exclusivo para realizar un seguimiento continuo y riguroso.

- Se recomienda reforzar el control mecánico de los camiones fábrica, especialmente en sus sistemas de bombeo, para garantizar la homogeneidad de la mezcla explosiva y evitar problemas en la voladura.

Reseña profesional:

*Reseña profesional - LLP.docx

*https://docs.google.com/document/d/1Ka1tsE29DJi-3lXitAVzYRsJ92L_E5i8/edit?usp=drive_link&ouid=113731448847498283255&rtpof=true&sd=true