Título: “Optimización de procesos y reducción de costos mediante la implementación de celdas electrolíticas en Cía. Minera Coimolache S.A.”

Categoría: Procesamiento de minerales y Metalurgia Extractiva

Autor: Juan Carlos Silva Salazar

Empresa: Cía. Minera Coimolache S.A.

Cargo: Jefe de Planta ADR

Dirección: Calle Las Begonias 415, San Isidro, Lima, Perú

Correo corporativo: juan.silva@buenaventura.pe

Celular: 986349577

Coautor: Robert Montes Quispe

Empresa: Cía. Minera Coimolache S.A.

Cargo: Jefe de Procesos

Dirección: Calle Las Begonias 415, San Isidro, Lima, Perú

Correo corporativo: robert.montes@buenaventura.pe

Celular: 902666336

Compañía Minera Coimolache S.A. (CMC) está ubicada en la región de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, distritos de Hualgayoc y Chugur. Es una empresa minero-metalúrgica de tajo abierto que se dedica a la producción de oro y plata por el proceso de lixiviación en pila con cianuro de sodio.

En el proceso de lixiviación se trabaja en circuito cerrado con las plantas de procesos ubicadas en: Sector Tantahuatay que cuenta con una Planta Merrill Crowe (precipitación de Au-Ag con polvo de zinc) y una Planta ADR (Adsorción / Desorción de Au-Ag en carbón activado) y Sector Ciénaga que cuenta con una Planta ADR (Adsorción de Au-Ag en carbón activado); como consecuencia de la etapa de desorción del carbón activado cargado de las Plantas ADR, es necesario que la solución súper rica sea enviada a la planta Merrill Crowe para la precipitación de los metales de interés y posterior fundición.

Las desorciones de carbón activado se realizan de la Planta ADR Tantahuatay, Planta ADR Ciénaga y Planta ADR de Minera La Zanja; y, el envío de la solución súper rica a, la Planta Merrill Crowe, proveniente de la desorción ocasiona aumento en el consumo de reactivos usados en dicha planta (Tierra diatomita, Polvo de zinc, fundentes), además del incremento en el precio de dichos reactivos. Esto ha incrementado el costo de proceso, por lo que se ha buscado una oportunidad de mejora con la propuesta de implementar de Celdas Electrolíticas. Esta propuesta trabajaría en circuito cerrado con la planta de desorción evitando el envío de la solución súper rica a la planta merrill crowe.

Con la implementación de la electrodeposición de Au-Ag se estaría ahorrando en suministros y energía desde 3.0% en el 2025 (inicio de proyecto) hasta 47.0% en el 2028.

Juan C. Silva Salazar

Ingeniero Metalurgista por la Universidad Nacional de Trujillo, Egresado de la Escuela de Post Grado de la Universiad Nacional de Trujillo de la Maestría de Gerencia de Operaciones. Profesional con más de 15 años de experiencia en Plantas minero-metalúrgicas. Actualmente me desempeño como Jefe de Planta ADR en Cía. Minera Coimolache SA.

Robert Montes Quispe

Ingeniero Metalurgista por la Universidad Nacional San Agustín, MBA en Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Maestro en Administración de Negocios. Profesional con más de 15 años de experiencia en Plantas minero-metalúrgicas. Actualmente me desempeño como Jefe de Procesos en Cía. Minera Coimolache SA.