EL DESAFÍO DE FLOTAR SULFUROS CON AGUA DE MAR: UNA REVISIÓN DE LOS AVANCES Y OBSTÁCULOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

CATEGORIA	: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

TEMA		: Flotación, gravimetría y separación magnética y electrostática.

Datos del Autor y Coautores:

| Autor | MSc. Daniel Zevallos Ramos |
| --- | --- |
| Empresa | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann |
| Cargo | Docente – Investigador |
| Dirección | Av. Miraflores S/N - Tacna |
| Correo Corporativo | dzevallosr@unjbg.edu.pe |
| Correo Personal | dzevallosr@unjbg.edu.pe |
| Celular | 952245740 |
| Reseña Profesional | Catedrático de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, con título de Ingeniero Metalurgista y con Grado de Maestro en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible; cuenta con experiencias en el sector Minero – Metalúrgico. |

| Coautor | MSc. Antoni Willian Hinojosa Franco |
| --- | --- |
| Empresa | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann |
| Cargo | Docente |
| Dirección | Av. Miraflores S/N - Tacna |
| Correo Corporativo | ahinojosaf@unjbg.edu.pe |
| Correo Personal | Antoni.hi.fr@gmail.com |
| Celular | 994441161 |
| Reseña Profesional | Ingeniero Metalurgista Colegiado y Habilitado, cuenta con Maestría en Proyectos de Inversión. Cuenta con experiencia en Docencia Universitaria y Plantas Metalúrgicas. |

| Coautor | Dr. Alexander Churata Neira |
| --- | --- |
| Empresa | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann |
| Cargo | Docente |
| Dirección | Av. Miraflores S/N - Tacna |
| Correo Corporativo | achuratan@unjbg.edu.pe |
| Correo Personal | Alex_212_Y@gmail.com |
| Celular | 951623594 |
| Reseña Profesional | Catedrático de la UNJBG con estudios en Maestría en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible y Doctorado en Ciencias Ambientales, con solidas experiencias en las empresas Minero – Metalúrgico. |

Resumen

En respuesta a la creciente escasez de agua dulce, la industria minera ha adoptado el uso de agua de mar en procesos de flotación de sulfuros, particularmente para minerales como el cobre y el molibdeno. Esta práctica reduce significativamente la huella hídrica de la minería, estimándose una disminución de hasta un 70 % en la producción de cátodos de cobre (Peña & Huijbregts, 2013). Sin embargo, la alta salinidad del agua de mar y la presencia de cationes como Ca²⁺ y Mg²⁺ generan complejidades operacionales al interferir con la hidrofobicidad de los minerales, afectando su recuperación (Song et al., 2024; Yepsen et al., 2021; Castro & Laskowski, 2011).

Además, los colectores tradicionales como xantatos y aminas pierden efectividad en condiciones de alta fuerza iónica debido a la competencia con los iones presentes (Leiva et al., 2024; Böni et al., 2018). Las fluctuaciones del pH también inciden en la solubilidad y estabilidad de los reactivos, lo que exige un control preciso del medio (Lainela et al., 2021; Han, 2022). La corrosión inducida por cloruros en los equipos también representa un reto técnico significativo (Chouyyok et al., 2016; Elsenbawy et al., 2024).

Ante estos desafíos, se han desarrollado estrategias como la modificación de reactivos, pretratamientos del agua y modelamiento computacional para simular condiciones óptimas de flotación (Ibáñez & Velásquez, 2013; Fan et al., 2019; Dávila et al., 2022). Estudios industriales han demostrado mejoras notables al aplicar reactivos adaptados y técnicas como electrocoagulación para mejorar la calidad del agua de proceso (Valencia et al., 2021). Igualmente, se ha comenzado a explorar la flotación sin colectores, evaluando el impacto del pH en la recuperación mineral (Reyes et al., 2020).

Perspectivas y caminos a seguir

La flotación de sulfuros con agua de mar requiere enfoques personalizados, dado que tanto la mena como la composición del agua varían ampliamente (Cruz et al., 2022; Ye et al., 2024). Por tanto, el diseño de reactivos debe considerar la mineralogía específica y el entorno iónico del proceso. También es crucial reducir costos operacionales, tanto en reactivos como en mantenimiento de equipos, y promover el uso de alternativas sostenibles como aceites reciclados (Arcos & Uribe, 2021).

Otro aspecto fundamental es la gestión ambiental de los efluentes salinos. Se requiere evaluar su impacto a largo plazo y explorar tecnologías de reciclaje y tratamiento (Atia et al., 2021). En este sentido, el desarrollo de modelos predictivos avanzados mediante técnicas de inteligencia artificial podría reducir la necesidad de pruebas piloto costosas y acelerar la optimización de procesos (Silva et al., 2024).

Asimismo, la investigación en química de superficies y la formulación de nuevos reactivos adaptados a medios salinos se perfilan como elementos clave para el éxito futuro de la flotación sostenible (Paredes et al., 2019; Liao et al., 2023). Las mejoras en estos aspectos podrían significar no solo una mayor eficiencia en la recuperación de minerales, sino también una reducción en el impacto ambiental de la actividad minera.

Conclusión

Si bien se han alcanzado importantes avances en la última década, la flotación de sulfuros con agua de mar aún enfrenta desafíos técnicos, económicos y ambientales. No obstante, las soluciones desarrolladas y las líneas de investigación actuales apuntan a una minería más eficiente y sostenible, capaz de enfrentar las exigencias de un entorno global cada vez más restrictivo en recursos hídricos.

Palabras Claves: Flotación, Agua de Mar, Sulfuros, Reactivos, Minerales.

Bibliografia

Arcos, F. and Uribe, L. (2021). Evaluation of the use of recycled vegetable oil as a collector reagent in the flotation of copper sulfide minerals using seawater. Recycling, 6(1), 5. https://doi.org/10.3390/recycling6010005

Cruz, C., Herrera‐León, S., Calisaya-Azpilcueta, D., Salazar, R., Cisternas, L., & Krasławski, A. (2022). Using waste brine from desalination plant as a source of industrial water in copper mining industry. Minerals, 12(9), 1162. https://doi.org/10.3390/min12091162

Hu, B., Liu, M., Chen, D., Zhang, C., Zhu, J., & Li, M. (2022). Evaluation of l-arginine as an eco-friendly activator for malachite sulfidization flotation. Minerals, 12(11), 1346. https://doi.org/10.3390/min12111346

Leiva, W., Toro, N., Robles, P., Quezada, G., Salazar, I., & Jeldres, R. (2024). Clay tailings flocculated in seawater and industrial water: analysis of aggregates, sedimentation, and supernatant quality. Polymers, 16(10), 1441. https://doi.org/10.3390/polym16101441

Quiroz, C., Murga, R., Giraldo, J., Gutiérrez, L., & Uribe, L. (2022). Understanding the interaction of lignosulfonates for the separation of molybdenite and chalcopyrite in seawater flotation processes. Polymers, 14(14), 2834. https://doi.org/10.3390/polym14142834