Título: Optimización en la filtración de concentrado e impacto en la planta de secado.

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Tema:	Optimización de operaciones y procesos en plantas

Autor:

- Eddy Rodríguez Gonzales. Compañía Minera Miski Mayo S.R.L, Superintendente de Procesos Planta. Urb. San Eduardo Mz A2, Cámara de Comercio de Piura, edificio 2, piso 2, Piura, Perú. eddy.rodriguez@miskimayo.com, 976229029.

Ingeniero metalurgista, con maestría en Geometalurgia. Cuenta con 19 años de experiencia profesional liderando proyectos de optimización de procesos tanto en plantas hidrometalúrgicas como en plantas concentradoras.

Coautores:

- Gustavo Calero Amaya. Compañía Minera Miski Mayo S.R.L, Analista Pleno de Procesos. Urb. San Eduardo Mz A2, Cámara de Comercio de Piura, edificio 2, piso 2, Piura, Perú. gustavo.calero@miskimayo.com, 960645970.

Ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional del Centro del Perú y actualmente viene cursando una maestría en Geometalurgia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con 18 años de experiencia profesional en plantas concentradoras, de los cuales los últimos 14 años dedicados al procesamiento de roca fosfórica.

- Herless Santander Ascencio. Compañía Minera Miski Mayo S.R.L Gerente de Planta Concentradora. Urb. San Eduardo Mz A2, Cámara de Comercio de Piura, edificio 2, piso 2, Piura, Perú. herless.santander@miskimayo.com, 945303976.

Ingeniero metalurgista. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en minería metálica (Cobre, Oro) y minería no metálica (roca fosfórica).

Palabras clave: Roca fosfórica, filtrado, humedad, secado, gas natural, hornos secadores, optimización, incremento de producción, reducción de costos.

- CONTEXTO

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L, principal productor nacional de roca fosfórica y una de las minas de fosfatos más grandes a nivel de Sudamérica procesa mineral de origen sedimentario para producir concentrados de alta calidad. El proceso productivo consiste en una mina a tajo abierto con minado selectivo, planta concentradora y planta de secado.

El concentrado producido por la concentradora es enviado a la planta de secado para reducir la humedad de 13.5% hasta valores cercanos al 4.5% para posteriormente ser enviado a nuestros clientes. El incremento de producción en la etapa de filtrado unido a la estrategia de recuperar P2O5 de menor tamaño estaban ocasionando un incremento de la humedad del concentrado impactando fuertemente los costos en consumo de gas y afectando los niveles de producción en la planta de secado.

- OBJETIVO

Optimizar y preparar la etapa de filtración para sostener el incremento de producción de concentrado y reducir los niveles de humedad a la salida de los filtros para maximizar el rendimiento de los hornos secadores y reducir el consumo de gas natural.

- PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA

Análisis estadístico de las principales variables que tienen impacto significativo en la humedad de salida de los filtros banda.

Pruebas a nivel laboratorio y planta industrial para seleccionar telas filtrantes de mejor performance y mayor duración.

Pruebas a nivel laboratorio y planta industrial para seleccionar reactivos tensoactivos que ayuden a reducir la humedad.

Implementación de auditorías metalúrgicas y muestreos en planta para medir la eficiencia del proceso.

- RESULTADOS ALCANZADOS

Se logró incrementar la productividad de los filtros banda en la planta concentradora de 524 t/h hasta 582 t/h con una disminución de la humedad del concentrado desde ~ 14.5% hasta valores menores al 13.5%.

En la planta de secado se logró un incremento de ~ 10% en la producción de los secadores y reducción en el consumo de gas natural desde ~ 0.45 MMBTU/t hasta ~ 0.37 MMBTU/t, obteniendo ganancias asociadas a mayor producción y ahorros significativos por menor consumo de gas natural

- CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES

Se logró sostener mayores niveles de producción en filtrado y secadores asociados a una menor humedad del concentrado con enfoque en control operacional y sin incurrir en costos asociados a inversión de capital.

Se logró reducir el consumo de gas natural en la planta de secado, siendo el consumo de gas uno de los costos más significativos en la cadena de producción.