Título: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ÁCIDO DE CARO EN LA DESTRUCCIÓN DEL CIANURO DE LOS RELAVES DE CIANURACIÓN CIP Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL AGUA DE REUTILIZACIÓN EN PLANTA DE PROCESOS ANTAPITE

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Tema: Reutilización/Procesamiento de desechos de plantas metalúrgicas (escorias, residuos, relaves y polvos)

Palabras clavves: RELAVE, CIP, CIANURO, ACIDO, DE, CARO

Autor: Ing. Jorge Isaac Marquina Rios

Cargo: Consultor

Dirección: Mz. C Lt. 36 URB. San Pedro II Etapa, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – Perú

Celular: +51 990004331

E – Mail: jmarquinar@cip.org.pe

Reseña Profesional

- Ingeniero Metalurgista: Universidad Nacional de Trujillo – Perú.

- MBA:  Universidad Rey Juan Carlos – España.

- Experiencia Profesional:  más de 20 años.

- Empresas: Hochschild Mining Plc, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Minera Aurífera Retamas (MARSA), entre Otras.

- Conferencista en: XXVI CONVENCIÓN MINERA (2003, Arequipa - Perú), HYDROPROCESS (2010, Santiago de Chile - Chile), PERUMIN 32 CONVENCIÓN MINERA (2015, Arequipa - Perú).

RESUMEN

Uno de los principales recursos para el funcionamiento de plantas de procesos, es el Agua, la misma que es utilizada en todas las etapas del proceso metalúrgico de cianuración – CIP, a razón de 65% Líquido / 35% sólido de modo constante; y para mantener el equilibrio, así como para garantizar las operaciones en planta de procesos, se hace necesario contar con este preciado recurso.

El presente Trabajo Técnico está orientado a mostrar, que el uso de tecnologías actuales y apropiadas, es posible para convertir esta realidad problemática, en oportunidad de mejora y hacer factible las operaciones en planta de procesos Antapite.

El yacimiento, que se encuentra ubicado en Distritos de Córdova y Huaytará, Departamento de Huancavelica - Perú, y beneficia minerales con contenido de oro y plata en su planta, mediante el proceso metalúrgico de cianuración – CIP, y el agua representa un recurso fundamental   para sus operaciones. Por cuanto, es necesario encontrar la alternativa viable para tal fin.

En la Ingeniería del Proyecto, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. decide la construcción de una presa de relaves con descarga cero, la cual funciona como un sedimentador natural de los relaves del proceso metalúrgico, previamente tratados lo cual permite la recuperación de la solución como agua industrial exento de cianuro, la misma que se reutilizará en planta de procesos, cumpliendo la reglamentación vigente con mínimo impacto en Seguridad, Salud, Medio Ambiente y buenas relaciones con las Comunidades del entorno, de modo Sostenible y Sustentable.

La evaluación de diversos procesos de destrucción de cianuro existentes, realizados por la compañía, los mejores resultados para la destrucción de los 250ppm en promedio de cianuro contenido en los relaves de planta de procesos, es el Proceso Ácido de Caro (Ácido Peroximonosulfúrico H2SO5), por su eficiencia destructiva, alta cinética, reacción química exotérmica de rápida mezcla, no necesita ningún agente catalizador y es específicamente para pulpas de relave.

De acuerdo con las políticas y mejora continua de la compañía, se desarrollaron pruebas para la Optimización del Proceso Ácido de Caro adicionado a la pulpa de relave de planta de procesos con contenido de cianuro, durante el periodo 2006 - 2010. Estas pruebas se realizaron en función a la Relación Molar H2SO4 /H2O2, que de acuerdo a la teoría está en el rango de 1.5 a 3.0, con el objetivo de alcanzar los valores de cianuro contenidos en el agua de reutilización en planta de procesos, para que de esta manera se cumpla con todos los parámetros establecidos de acuerdo a la Legislación Minera, Ambiental y Social vigente.

Al término de las pruebas de optimización, se obtuvo una notable reducción de los valores de Cianuro Total, contenidos en el agua para reutilización a planta de procesos, desde 15.2ppm a 0.31ppm con una relación molar H2SO4/H2O2 entre 1.3 a 1.4, la eficiencia del proceso de destrucción de cianuro contenido en la pulpa de relave se incrementó de 93.7% a 99.9%, reducción del consumo Kg. Ácido de Caro / Kg. Cianuro de 10.5 a 3.0 y reducción de costos de $0.93 / TM. mineral tratado a $0.43 / TM. mineral tratado.

Por lo tanto, el presente trabajo, tiene como objetivo dar a conocer que Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., en su política corporativa, se preocupa por el uso adecuado y cuidado de los recursos naturales y el respeto a las comunidades del entorno donde opera, empleando, para ello, las mejores tecnologías; por ello,  se considera que debiera ser difundido al  ser  una contribución, al eco posicionamiento del negocio y mejora de imagen; así mismo es  una alternativa viable para Operaciones que cuentan con plantas de beneficio de minerales de oro y plata por proceso  metalúrgico de cianuración CIP – CIL que cuentan con  depósitos de relaves con descarga cero y escasos o nulos recursos hídricos.