# Refuerzo estructural de vías de acarreo con geoceldas en operación minera: Evaluación de desempeño en la Compañía Minera Antamina

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Tema: Geotecnia aplicada a infraestructura minera

Autor: Angie Caroline Colque Osco

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)

Cargo: Investigadora Junior – UNSA

Dirección: Ciudad Nueva CMT 25 Mz 124 Lt 22, Tacna, Tacna

Celular: 913 387 291

Correo: acolqueo@unsa.edu.pe

Coautor: Néstor Tupa Fernández

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)

Cargo: Docente Investigador – Jefe del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos

Dirección: Coop. Juventud Ferroviaria Mz F Lt 5 – Arequipa

Celular: 957 999 201

Correo: ntupaf@unsa.edu.pe

Coautor: Efraín Fredy Mamani Pariapaza

Compañía Minera Antamina S.A.

Cargo: Ingeniero Senior de Vías y Proyectos

Dirección: Calle Los Pinos 350, Urb. Yanacoto, Yanacancha – Pasco

Celular: +51 965 047 059

Correo: fmamani@antamina.com

## Reseña profesional:

Angie Caroline Colque Osco

Bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Investigadora junior especializada en geotecnia aplicada a minería. Cuenta con experiencia en evaluación de infraestructura vial minera, modelamiento geotécnico y control de calidad de materiales. Actualmente desarrolla su tesis de grado basada en la implementación de geoceldas en vías de acarreo minero en la Compañía Minera Antamina S.A.

Néstor Tupa Fernández

Doctor en Geotecnia por la Universidad de Brasilia. Docente principal e investigador en la UNSA, con más de 30 años de experiencia en ingeniería geotécnica, diseño de pavimentos y uso de geosintéticos. Jefe del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos de la UNSA. Autor de publicaciones indexadas en Scopus y consultor técnico en proyectos de infraestructura civil.

Efraín Fredy Mamani Pariapaza

Ingeniero de Minas por la Universidad Nacional del Altiplano. Ingeniero senior en la Compañía Minera Antamina S.A., con más de 20 años de experiencia en planeamiento, ejecución de proyectos viales y mejora de infraestructura minera. Especialista en desarrollo de soluciones operativas para acarreo, control de deformaciones y mitigación de polvo en vías mineras.

## Resumen técnico:

El presente trabajo se desarrolla en el contexto de operaciones mineras a tajo abierto, donde las vías de acarreo construidas sobre material de desmonte presentan deformaciones verticales significativas debido a cargas cíclicas de alto tonelaje. En respuesta a esta problemática estructural frecuente, se planteó la incorporación de geoceldas como sistema de refuerzo en vías operativas, evaluando su desempeño técnico bajo condiciones reales de carga y fundación en la Compañía Minera Antamina S.A.

El proyecto se ejecutó en un tramo piloto con dos carriles: 500 metros para el tránsito de camiones cargados y 200 metros para camiones vacíos. El diseño estructural incluyó capas de lastre grueso y fino, sobre las cuales se colocó una capa de geocelda de 30 cm de espesor, empleando exclusivamente material propio del yacimiento para replicar las condiciones reales del entorno geotécnico minero.

El objetivo principal es evaluar la efectividad de las geoceldas en la mejora estructural de las vías mineras, determinando su impacto en la reducción de deformaciones, frecuencia de mantenimiento y desempeño operacional. Para ello, se realizó una campaña de monitoreo topográfico mediante dron con frecuencia quincenal durante un periodo de 12 meses, procesando los datos en Civil 3D mediante modelos digitales de superficie y análisis transversal cada 10 metros. Se evaluaron más de 1 km de vía en total, comparando tramos reforzados y no reforzados antes y después de la intervención.

Se integraron además datos operacionales del sistema MineCare, un software de monitoreo embarcado en camiones Komatsu, que detecta eventos críticos a través de sensores distribuidos en los ejes delanteros y traseros. Los indicadores de sprung weight (impactos por huecos profundos) y frame torque (torsión por desniveles) fueron correlacionados con la condición de la vía, demostrando una menor agresividad estructural y mejor estabilidad en los tramos reforzados. Adicionalmente, se observó una mejora en la velocidad de tránsito y una reducción en la frecuencia de mantenimiento.

Como parte de la validación técnica, se desarrolló un modelo numérico tridimensional en Rockscience, replicando las condiciones del tramo intervenido. Los resultados confirmaron que la solución con geoceldas disminuye los bulbos de deformación vertical y mejora la distribución de esfuerzos, validando la correlación entre el comportamiento simulado y los datos empíricos obtenidos en campo.

Este trabajo fue complementado con un ensayo a escala reducida en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se reprodujo el diseño estructural en una caja de ensayos de 34x40 cm, utilizando un material plástico simulador de geocelda (agrofilm) y relleno con los mismos materiales gruesos y finos trasladados desde mina para su caracterización y análisis. Los resultados demostraron mejoras del orden del 20 % en la relación carga–deformación en la caja reforzada respecto a la no reforzada, lo cual respalda la efectividad del sistema.

Se concluye que el uso de geoceldas constituye una solución técnica eficiente, replicable y de bajo impacto constructivo para infraestructura vial minera. En base a estos resultados, se plantea como línea futura el ajuste del diseño estructural y la profundidad de instalación para optimizar aún más su desempeño.

Palabras clave: Geoceldas, vías de acarreo, deformaciones, minería a tajo abierto, geotecnia vial, infraestructura minera