Título: Obtención oro de minerales auríferos empleando soluciones oxidativas clorurantes en reemplazo del cianuro y mercurio en la minería artesanal y pequeña minería.

Tema: Procesos hidro-electrometalúrgicos

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores: Nombres completos, empresa, cargos, dirección, correo corporativo, correo personal, celular.

Ing. Edwin Ronald Manrique Sánchez, Escuela de Ingeniería Metalurgia – FIGMMG – UNMSM. Jefe de Práctica, UNMSM. edwin.manrique@unmsm.edu.pe, 920609702

Dr. Daniel Florencio Lovera Dávila, Escuela de Ingeniería Metalurgia – FIGMMG -UNMSM. Profesor Principal, Ciudad Universitaria UNMSM, dloverad@unmsm.edu.pe, +51- 999265349

Ing. Donato Anselmo Sánchez Choquehuanca, Escuela de Ingeniería Metalurgia – FIGMMG – UNMSM. anselmo_1100@hotmail.com, 995740874

Palabras claves :  Lixiviación, Oxidantes, Cloruración, Oro, Minerales, Cementación

Resumen

En el Perú, los procesos metalúrgicos para la obtención de oro en la pequeña minería hacen uso extensivo de soluciones cianuradas y/o el mercurio. Ambos químicos son altamente contaminantes para el ambiente, los complejos cianurados tienen una constante de estabilidad muy alta lo que les permite mantenerse por décadas en las soluciones descartadas, mientras que para recuperar el oro amalgamado con el mercurio se requiere calentarlo en una retorta ocasionando vapores de mercurio el cual es captado por el entorno cercano formando parte de la cadena trófica siendo finalmente consumido por el hombre. La lixiviación oxidativa clorurante se presenta como una alternativa amigable con el ambiente, reduciendo etapas, con cinética muy elevada, permitiendo la obtención de oro de alta pureza de una manera más simple además de recirculación de las soluciones lixiviantes y usando equipos de económicos.

Objetivo General:

Obtener oro metálico de minerales auríferos empleando lixiviación oxidativa clorurante ambientalmente más limpio y más eficiente reemplazando al cianuro y al mercurio.

Objetivos específicos:

1.- Obtener soluciones ricas en oro lixiviando minerales auríferos con soluciones oxidativas clorurantes.

2.- Recuperar el oro de las soluciones ricas de lixiviación mediante cementación y electrometalurgia.

3.- Obtener oro fino refinando el producto obtenido de las soluciones ricas de lixiviación oxidativa clorurante.

Procedimiento

Se lixivia minerales auríferos con soluciones ácidas compuestas por diferentes oxidantes y concentraciones de cloruro de sodio, a temperatura ambiente y a 80°C, a diferentes tiempos, 80% malla -200, velocidad de 200 rpm. Las soluciones ricas se filtran y se recupera el oro cementando con polvo de zinc o celda electrolítica. Al cemento obtenido o al cátodo cargado con oro se lava con solución diluida de ácido sulfúrico. Posteriormente se refina el oro con una solución de ácido clorhídrico, oxidantes y cloruro de sodio, precipitándose el oro con bisulfito de sodio. Finalmente se funde el oro fino obtenido.

Resultados

Se alcanzan recuperaciones de 94% de oro lixiviando con soluciones oxidativas clorurantes a 20°C en 120 min de lixiviación, mientras que a 80°C se recuperó 96% de oro en un tiempo de 20 min. Las soluciones se recircularon 5 veces aumentando el contenido de oro en solución y reduciendo el empleo de las soluciones lixiviantes. El oro refinado alcanzó 99.9% de pureza.

Conclusiones

Se demuestra experimentalmente que la tecnología propuesta permite la obtención de oro fino de una manera más rápida reduciendo etapas y con menor contaminación reemplazando al cianuro y al mercurio en la minería artesanal y pequeña minería.

Recomendaciones:

Realizar pruebas a nivel piloto en las zonas donde se realiza minería artesanal y pequeña minería, y comprarlo con los métodos convencionales.

Reseña profesional:

Ing. Edwin Ronald Manrique Sánchez

Estudios en Ingeniería Metalúrgica en la UNMSM del Perú. Experiencia en tratamiento hidrometalúrgico, pirometalúrgico y electrometalúrgico de residuos electrónicos para la obtención de oro, plata, cobre, rodio, paladio. Pruebas a nivel piloto y laboratorio para la recuperación de oro, plata y cobre metálicos de minerales empleando soluciones cloruradas. Posgrado en Geometalúrgia-UNMSM.

Dr. Daniel Florencio Lovera Dávila

Profesional con formación científica, tecnológica y humanística en el campo de la ingeniería, especialista en formular, ejecutar y monitorear proyectos de investigación, desarrollo, innovación y de inversión. Maestría en Ingeniería Química – UNMSM, Posgrado en Ingeniería Metalúrgica – Universidad de Concepción – Chile, Doctorado en Ingeniería Industrial – UNMSM, Posdoctorado en Ciencias de la Tierra y Ambiente – Universidad de Manizales – Colombia

Ing. Donato Anselmo Sánchez Choquehuanca

Estudios en Ingeniería Metalúrgica en la UNMSM. Con experiencia en proyectos de investigaciones metalúrgicas a nivel laboratorio, piloto y planta para la recuperación de metales como oro, plata y cobre presente en metales como en residuos electrónicos.