- TÍTULO:

Uso Del Quitosano Como Coagulante Natural Para El Tratamiento Del Drenaje Ácido De Minas: Una Solución Sostenible

- TEMA:

Gestión del agua en operaciones y el entorno.

- CATEGORÍA:

ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE)

- DATOS DEL AUTOR Y COAUTORES:

- Mary Mar Luque Caceres

- Luz Marina Medina Millio

- CORREO PERSONAL:

- luquecaceresmarymar@gmail.com

- lmarina.medinam@gmail.com

- CELULAR:

- 941664095 /  959134272

- PALABRAS CLAVES DE BÚSQUEDA:

- LUZMAR

- RESEÑA PROFESIONAL DE LOS PARTICIPANTES

Reseña profesional:

Soy egresada de Ingeniería Ambiental y Bachiller en Química de la Universidad Nacional de San Agustín. Mi formación integral me ha dotado de una perspectiva científica y técnica, permitiéndome abordar problemas ambientales y analíticos con un enfoque multidisciplinario. Cuento con un año de experiencia como Analista de Control de Calidad y nueve meses de prácticas en un laboratorio de análisis fisicoquímico de alimentos y minerales, lo que refuerza mi capacidad para aplicar conocimientos técnicos en entornos profesionales.

Luz Marina Medina Millio

Soy titulada en Ingeniería Ambiental por la Universidad Continental. Mi formación integral me ha proporcionado una perspectiva técnica y multidisciplinaria, permitiéndome abordar problemas ambientales y analíticos de manera efectiva. Cuento con seis meses de experiencia como Asistente en una consultoría ambiental, donde realicé monitoreos de agua, fortaleciendo mi capacidad para aplicar conocimientos técnicos en contextos profesionales. Actualmente, participo activamente en el voluntariado de la Red Agua Joven de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), contribuyendo a iniciativas de gestión hídrica.

Mary Mar Luque Caceres

- RESUMEN DE TRABAJO TÉCNICO

  - Alcance

Contexto y escenario:

El drenaje ácido de minas (DAM) representa un desafío ambiental derivado de la oxidación de minerales sulfurosos en actividades mineras, generando aguas ácidas con altos niveles de metales pesados que afectan ecosistemas y comunidades. Este trabajo se desarrolló en el ámbito de la química ambiental, investigando el quitosano, un coagulante natural obtenido del exoesqueleto del camarón de río Cryphiops caementarius, como alternativa sostenible para tratar el DAM. El alcance se precisó mediante ensayos preliminares en laboratorio, enfocándose en evaluar la capacidad del quitosano para reducir contaminantes en soluciones ácidas simuladas, analizando parámetros como pH, turbidez y concentración de metales. Este enfoque se definió tras identificar la necesidad de soluciones ecológicas y eficientes frente a los métodos químicos tradicionales, limitando el estudio a pruebas controladas para establecer su viabilidad inicial.

- Objetivos

  - Objetivo general:

Evaluar la eficacia del quitosano como coagulante natural para tratar el drenaje ácido de minas (DAM), enfocándose en la remoción de metales pesados y la estabilización del pH, como alternativa sostenible a métodos convencionales.

- Objetivos específicos:

- Obtener quitosano a partir del exoesqueleto del camarón de río Cryphiops caementarius para su uso en el tratamiento del DAM.

- Cuantificar pH, metales pesados y turbidez en aguas ácidas antes y después de aplicar el quitosano.

- Determinar la dosis, agitación y tiempo óptimos del quitosano para maximizar la remoción de contaminantes.

- Comparar la calidad del agua tratada con quitosano frente a métodos tradicionales.

- Metodología

Desmineralización

Se empezó con una digestión ácida utilizando ácido clorhídrico (HCl) al 33%, la cual fue agregada en un vaso de precipitado de 1 litro junto con 67 gramos del exoesqueleto tamizado. El resultado de esta mezcla se sometió a digestión en una estufa a 50°C durante una hora, siendo agitada cada 20 minutos. Una vez finalizado el tiempo de digestión, se filtró la muestra para separar de la fase sólido del líquido. Posteriormente, el sólido se lavó con agua destilada hasta obtener un pH neutro, lo que indica la eliminación completa del ácido. Finalmente, el sólido se secó al aire libre durante 2 horas, obteniéndose  un peso del remanente de 28 gramos.

Desproteinización

Continua con el proceso de Desproteinización preparando una solución concentrada de NaOH al 99% en un  vaso de precipitados, alcanzando  un volumen de 560 mL. Luego, se añadieron 28 gramos de muestra, obtenidos del proceso anterior a un matraz de Erlenmeyer, junto con  la solución de NaOH. La mezcla se sometió a tratamiento térmico a 50°C. Una vez finalizado, se realizó un lavado exhaustivo con agua destilada hasta alcanzar una neutralidad. Finalmente, el sólido se secó al aire libre  durante 2 horas, obteniendo un residuo solido con  remanente de 14 gramos.

Desacetilación

Se preparo una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 50%, disolviendo 105 gramos de NaOH  en 210ml de agua destilada, generando  una relación solida – liquido de 1:15. A continuación, se adicionan 14 gramos de quitina a la  solución  en un vaso precipitado y se somete la mezcla  a un tratamiento térmico a  120°C durante  90 minutos con agitando cada 20 minutos para asegurar una reacción homogénea. Posteriormente, se filtra la mezcla para separar el sólido de la solución. El sólido se lava exhaustivamente con agua destilada hasta alcanzar un pH neutro. Finalmente, se seca el sólido  al aire libre durante 2 horas, obteniendo 10 gramos de quitosano como producto final.

- Resultados Alcanzados

Los ensayos preliminares mostraron que el quitosano redujo significativamente metales pesados (hierro y cobre) en soluciones ácidas, elevó moderadamente el pH y formó flóculos que facilitaron la sedimentación de contaminantes. El estudio, de alcance descriptivo, analizó variaciones de turbidez con distintas concentraciones de quitosano mediante pruebas de jarras. Los resultados indican su potencial para integrarse en sistemas de remediación del drenaje ácido de minas (DAM), especialmente combinado con otras técnicas.

- Conclusión O Recomendación

El quitosano se perfila como una opción prometedora y sostenible para el tratamiento del drenaje ácido de minas, gracias a su capacidad de coagulación y bajo impacto ambiental. Se recomienda escalar los ensayos a condiciones reales de campo y combinarlo con estrategias complementarias para optimizar su eficacia, contribuyendo así a una gestión más responsable de los pasivos mineros.