Título: Construcción del Pad de Lixiviación en una Superficie de Tajo de Mina Explotado

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores:

| Wilber Delgado Poma (Autor) | MINSUR Gerente De Operación. Av. Velasco Astete1223 Int. 201, Surco, Lima wilber.delgado@minsur.com wdelgado0307@gmail.com 951 292 423 |
| --- | --- |
| Juan Rolin Carhuaricra Capcha (Coautor) | MINSUR Superintendente De Geotecnia Los girasoles de Chaclacayo - Lima juan.carhuaricra@minsur.com carhuarij28@gmail.com 984 385 602 |
| Miguel Angel Horna Sanchez (Coautor) | MINSUR Supervisor De Obra Mz. G lote 36 Los cedros, Trujillo miguel.horna@minsur.com mhornas2@hotmail.com 994 623 822 |

Palabras clave: Pad de lixiviación, geosintéticos, tajo explotado, subdrenaje, canales de coronación, solución rica

1. Contexto del trabajo

La presente experiencia técnica se desarrolló en una unidad minera ubicada en el sur del Perú, donde se planteó como reto la construcción de un pad de lixiviación sobre una superficie previamente intervenida: un tajo agotado formado por depósitos morrénicos heterogéneos y relieves irregulares. Esta condición geotécnica compleja demandó soluciones de diseño adaptadas a taludes empinados, presencia de suelo residual y exposición a condiciones climáticas extremas propias de la zona altoandina. El proyecto fue concebido para dar continuidad a las operaciones extractivas, aprovechando eficientemente el terreno disponible sin expandir la huella ambiental de la unidad minera.

2. Objetivos del trabajo

- Ejecutar un pad de lixiviación funcional y seguro sobre una geometría de tajo previamente explotado.

- Adaptar las soluciones de impermeabilización y conducción hidráulica a una superficie con geometría compleja.

- Documentar un caso aplicable a otras unidades con superficies intervenidas, demostrando viabilidad técnica, operativa y ambiental.

3. Metodología empleada

El proceso constructivo se estructuró en fases:

- Preparación del terreno: conformación de la base con pendientes controladas (mínimo 0.5%) y seis banquetas con anchos promedio de 9 m y taludes de 1.3:1 a 2.5:1.

- Impermeabilización: instalación secuencial de suelo compactado, GCL, geomembranas LLDPE de 2 mm (texturizadas y doblemente texturizadas según geometría), y geotextil no tejido de 1000 g/m² en taludes superiores a 33°, donde no era viable colocar sobre-revestimiento.

- Subdrenaje y colección: zanjas drenantes con tuberías perforadas HDPE Ø100-200 mm conectadas a líneas principales HDPE Ø300-450 mm, derivando las soluciones hacia pozas de subdrenaje.

- Conducción de solución rica: instalación de tres líneas barren de acero al carbono de 14” de diámetro para conducción segura de solución cianurada.

- Drenaje superficial: ejecución de canales trapezoidales de concreto f’c = 280 kg/cm² revestidos con geoceldas, con longitudes de hasta 988 m.

- Control de calidad: pruebas destructivas, no destructivas y ensayos geoelectricos (lanza seca y dipolo) bajo normas ASTM para verificar la integridad de la geomembrana.

4. Resultados obtenidos

- Se logró revestir una superficie de más de 12 hectáreas, con capacidad para 4 millones de toneladas de mineral.

- El sistema hidráulico permitió el manejo eficiente de tres tipos de fluido: aguas pluviales, subdrenaje y solución rica, sin afectaciones durante temporada de lluvias.

- Las pruebas geoelectricas confirmaron la estanqueidad del sistema, validando su operatividad sin pérdidas.

- El proyecto se ejecutó dentro del plazo establecido y sin desviaciones significativas en costo ni calidad técnica.

5. Conclusiones y recomendaciones

- Es viable reutilizar superficies de tajo agotado para infraestructura de lixiviación, siempre que se apliquen criterios geotécnicos y constructivos adecuados.

- El uso de geotextiles de alta densidad como alternativa al sobre-revestimiento representa una solución eficaz y replicable para geometrías complejas.

- Se recomienda incorporar pruebas geoelectricas como etapa obligatoria del control de calidad en pads de lixiviación.

- La articulación entre ingeniería, contratista y supervisión fue fundamental para alcanzar los estándares de seguridad, funcionalidad y sostenibilidad del proyecto.

Reseña profesional

Autor

Wilber Delgado Poma

Profesional con sólida trayectoria en el sector minero y de construcción, habiendo ocupado cargos clave como Gerente de Operaciones y Superintendente de Proyectos en Minsur, Superintendente de Construcción en Barrick y Gold Fields, así como Gerente de Proyecto en OHL. Especialista en gestión y control de proyectos, costos y planificación estratégica, con amplia experiencia liderando equipos multidisciplinarios y formando equipos de alto rendimiento orientados a la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento de objetivos bajo los más altos estándares de calidad del sector.

Coautor

Juan Rolin Carhuaricra Capcha

Ingeniero en minas con más de 18 años de experiencia en geomecánica y geotecnia en minería subterránea y a cielo abierto en Perú y Chile. Capacidad liderando equipos técnicos en diseño geomecánico, modelamiento numérico y evaluación de estabilidad aplicando diversos métodos de minado. Posee sólida experiencia en supervisión geotécnica e instrumentación de depósitos de relaves, pilas de lixiviación, desmonte y tajos. Cuenta con estudios de posgrado en geotecnia (Universidad de Buenos Aires) y diplomas en planificación y diseño geotécnico (Universidad de Chile). Su enfoque integra criterio técnico, visión operativa y gestión preventiva para garantizar operaciones seguras y sostenibles.

Coautor

Miguel Angel Horna Sanchez

Ingeniero Civil con amplia experiencia como Supervisor de Construcción en el sector minero, habiendo liderado proyectos en Minsur y Minera Barrick. Especialista en la ejecución de INFRAESTRUCTURAS y PADs DE LIXIVIACIÓN, con habilidades de trabajo en equipo, análisis técnico, toma de decisiones oportunas y control de calidad, plazo y costos para garantizar altos niveles de satisfacción en los proyectos.