Recuperación de Oro y Plata de Mina Santa Filomena

David Martínez Aguilar1, Orfelinda Avalo Cortez1, Edwilde Yoplac Castromonte1, Julio Uza Teruya1, Julio Guizado Milian2.

1 Docentes Escuela de Metalurgia, Universidad Nacional de Ingeniería

2 Jefe de Laboratorio Metalúrgico de Cia. Minera Poderosa

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir y analizar el proceso de muestreo del mineral, caracterización y curva de moliendabilidad del mineral de cabeza realizado en la mina Santa Filomena de la Compañía Minera Poderosa, para recuperar el oro y la plata. Se determinó la gravedad específica, potencial de hidrógeno, curva de moliendabilidad, work index, análisis químico, Difracción de Rayos-X, Fluorescencia de Rayos X y prueba de cianuración por agitación. Con los resultados de estos ensayos se determinó que el mineral tiene alto contenido de arsénico y que el oro es refractario dentro del mineral escorodita y arsenopirita. La escorodita es un mineral arseniato de hierro hidratado, con la fórmula química FeAsO₄·2H₂O y la arsenopirita (FeAsS) es un mineral sulfuroso, también conocido como mispiquel, que contiene arsénico y hierro. Los minerales de oro refractario se caracterizan por la presencia de partículas de oro ultrafinas diseminadas en la mineralización aurífera o de oro en solución sólida dentro de la matriz mineral. La naturaleza refractaria ha hecho que la extracción de oro sea antieconómica y problemática, además el cianuro como agente lixiviante conlleva altos riesgos para la salud y seguridad. Se conoce que una buena granulometría favorece la recuperación y que los procesos de flotación buscan concentrar un mineral de interés aumentando el contenido metálico en una menor distribución de masa, por lo que tratar un concentrado es más económico que tratar un mineral cabeza por lo que implica en operación, consumo de reactivos y manejo del material. Los minerales de oro refractarios se caracterizan por la presencia de partículas de oro ultrafinas diseminadas en la mineralización aurífera o de oro en solución sólida dentro de la matriz mineral. Las pruebas metalúrgicas de flotación buscan concentrar el oro, sin embargo, se sospecha que las bajas recuperaciones son debido a que la escorodita que es un oxido se va al relave por lo que como máximo se podrá concentrar el oro que está en la arsenopirita. La recuperación mayor de oro en el concentrado fue 64.94% a 60% -m200 y la recuperación de plata en esta malla fue de 58.55% mientras que la máxima recuperación de plata fue de 65.12% a 90% -m200 y la recuperación de oro a esta malla fue de 63.79%. Se puede evidenciar la gran influencia que tiene la ley del relave scavenger, ya tanto en la plata y oro existe la relación en donde se tiene menor ley de relave scavenger se tiene la máxima recuperación y el que tiene mayor ley de relave scavenger posee la menor recuperación de oro o plata en el concentrado. Para mejorar la recuperación se recomienda aumentar la dosificación de colectores a los valores extremos de 60 y 90% -m200, para analizar la respuesta de recuperación y posteriormente realizar un diseño de experimentos en el que se modifique el espumante y pH. Se realizó dos pruebas de cianuración por agitación con 1000 ppm en cianuro y EcoGoldex y también de 2000 ppm en cianuro y EcoGoldex, con las muestras obtenidas en el laboratorio se mandó a analizar y se observó que el reactivo EcoGoldex activaba con mayor velocidad el arsénico presente en la mineralogía. Posteriormente también se agregó magnetita nanométrica para adsorber el arsénico, y se comprobó que este compuesto si causaba impacto en la nanoadsorción.

Palabra Clave: Mineral de cabeza, muestreo, homogenización, moliendabilidad, cianuración, nanoadsorción.