TRABAJO TÉCNICO

Título: LA REOLOGÍA EN EL ANÁLISIS DE ROTURA DE PRESAS DE RELAVES

Categoría: ESG

Tema: GESTIÓN DE RESIDUOS

Preparado por

Ing. Katty Tania Travezaño Castro, MBA

Temra Laboratorio Perú S.A.C. / Gerente General - Senior de Procesos y Residuos Mineros

Jr. El Cortijo 595 Dpto. 703, Surco, Lima, Perú / +51 981261870, +51 981579016, +51 992485684

ktravezano@temra.com.pe / ktraveza@gmail.com

Ingeniera metalurgista con 18 años de experiencia laboral, cuenta con un MBA y especialización en Formulación de Proyectos de Inversión, actualmente cursa otra especialización en Gestión e Ingeniería de Relaves; cuenta con experiencia en consultoría, ingeniería, operaciones y laboratorio; la mayor parte de su carrera se ha enfocado en las etapas de separación sólido-líquido, transporte y disposición final de residuos mineros en superficie o subterráneo, así como en concentración de minerales de cobre y polimetálicos. Tiene amplia experiencia en reología, realizando diversos estudios de caracterización reológica en residuos mineros para evaluación de tecnologías y análisis de roturas de presas, así como la caracterización de flujos del tipo Debris para proyectos de defensas ribereñas. Ha trabajado en Golder Associates y FLSmidth Minerals.

Bach. Jesús Abel Inca Tapia

Temra Laboratorio Perú S.A.C. / Practicante

Cal. Santa Rosalía 637, Cercado, Lima, Perú / +51 981261870, +51 981579016, +51 988122889

jinca@temra.com.pe / jesusincatapias@gmail.com

Bachiller en ingeniería civil, que egreso en el 2024 perteneciendo al quinto superior. Posee capacidades para la revisión de información técnica y apoya en la predocencia universitaria en la asignatura de mecánica de suelos.

Ing. Fidel Antonio Pérez Pérez

Temra Laboratorio Perú S.A.C. / Revisor de Procesos y Residuos Mineros

Cdra. 49 A #27-159 Venecia, Sincelejo, Colombia / +51 981261870, +57 3146213997

fperez@temra.com.pe / fapperez@gmail.com

Ingeniero químico con más de 50 años de experiencia laboral, cuenta con un postgrado en Medio Ambiente y se especializo en la ingeniería de procesos y transporte de fluidos, ha laborado en el área de operaciones, consultoría e ingeniería, habiendo participado en diversos proyectos a nivel nacional e internacional, tales como en EEUU, Chile, Brasil, Colombia, República Dominicana, Bolivia, y Perú, realizando arranques, puesta en marcha y optimización de plantas de procesamiento de minerales e hidrometalurgia, así como en plantas de pirometalurgia; desarrolló también varios proyectos de manejo y disposición de relaves filtrados, espesados y pasta para disposición superficial o subterránea desde la ingeniería conceptual hasta la ingeniería de detalle y la construcción. Ha trabajado en reconocidas empresas transnacionales como: Bechtel y Golder Associates, siendo los proyectos peruanos en los que participado el de Cerro Corona, Toromocho, Pucamarca, Iscaycruz, San Bartolomé, Ocroyoc, San Rafael, Chungar.

RESUMEN EJECUTIVO

El Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM) ha impulsado a las diferentes operaciones a una mejor gestión y gobernanza de sus depósitos de relaves. Entre sus lineamientos se encuentra la ejecución del análisis de ruptura de presas (Dam Break Analysis - DBA) el cual tiene como finalidad identificar las zonas vulnerables y estimar impactos en la población e infraestructura aguas abajo del depósito durante todas las fases de su ciclo de vida, incluyendo cierre y post cierre. También, la Canadian Dam Association (CDA) propuso una guía para el Análisis de Brechas en Presas de Relaves (Tailings Dam Breach Analysis - TDBA), aborda aspectos hidrodinámicos, geotécnicos y reológicos.

En este estudio, se revisa ambos análisis, junto con los enfoques numéricos disponibles, considerando el modelamiento hidrodinámico, las fases del flujo y la capacidad computacional; analizando a la vez investigaciones experimentales sobre la influencia de las propiedades físicas, químicas, mineralógicas y reológicas de los relaves. Todas estas propiedades son necesarias para una caracterización integral de los relaves, sin embargo; son las propiedades reológicas de estos fluidos bifásicos (sólido – líquido) las que son susceptibles a variar por el cambio en algunos de los parámetros que otorgan las otras propiedades mencionadas, pudiéndose este comportar como un flujo no newtoniano o newtoniano.

Los resultados obtenidos sirven de base para sugerir nuevas líneas de investigación. Asimismo, este estudio será de utilidad para los ingenieros especializados en presas y otros profesionales del campo, permitiéndoles cumplir con los estándares del sector e implementar metodologías innovadoras en sus proyectos.

Palabras claves: DBA, TDBA, reología; relaves, GISTM