FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Reemplazo total del Cianuro de Sodio en la Lixiviación de Minerales de Planta Marañón en Compañía Minera Poderosa S.A.

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas.

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores:

Autor: Julio Guizado Milian

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: jefe de planta Senior

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: jguizado@poderosa.com.pe

Correo personal: jguizadom@gmail.com

Celular: 987203038

Coautor: Miguel Luis Huanca Quispe

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: jefe turno Planta

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: mhuancaq@poderosa.com.pe

Correo personal:  migueluishuanca@gmail.com

Celular: 999018619

Palabras claves:

- Lixiviación

- Reactivo alterno

- Recuperación de oro

- Cianuro de sodio

- Optimización metalúrgica

- Sostenibilidad

Resumen

Este estudio se desarrolla en el contexto de la lixiviación de minerales auríferos en la Planta Marañón de Compañía Minera Poderosa S.A., con un enfoque en la implementación a nivel industrial de un reactivo alternativo para sustituir el cianuro de sodio. La investigación surge de la necesidad de adoptar soluciones más seguras y sostenibles en la extracción de oro, en consonancia con las tendencias globales que buscan reducir el uso de cianuro debido a su impacto ambiental y a regulaciones cada vez más estrictas.

Los resultados obtenidos tras 30 días de aplicación continua del reactivo alternativo en planta indican que este es una opción viable para reemplazar completamente el cianuro de sodio, contribuyendo a la optimización del proceso metalúrgico y al cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad en la Planta Marañón.

Además, el estudio tiene como propósito determinar las condiciones óptimas de lixiviación con el nuevo reactivo, garantizando que su uso mantenga o incluso mejore los niveles de extracción de oro, al mismo tiempo que disminuye el impacto ambiental.

A continuación, presento las etapas realizadas para su aplicación en Planta:

Caracterización del Mineral

  - Se realizó un análisis químico y mineralógico del mineral, determinando su composición y propiedades relevantes para el proceso de lixiviación.

Preparación de Muestras y Pruebas de Lixiviación

  - Se prepararon muestras representativas del mineral de la Planta Marañón.

  - Se llevaron a cabo pruebas de lixiviación en condiciones controladas de laboratorio, comparando el uso del reactivo alterno con el cianuro de sodio.

Acondicionamiento del circuito de molienda

  - Se realizaron trabajos de acondicionamiento para la preparación y dosificación del reactivo en la etapa de molienda.

Análisis de Recuperación y Consumo de Reactivos antes y después del cambio

  - Se midió la eficiencia de extracción de oro y plata con el nuevo reactivo en comparación con el cianuro de sodio, consumos de lixiviantes y cal.

Interpretación de Resultados y Conclusiones

  - Se analizaron los datos obtenidos para determinar la factibilidad técnica del reemplazo del cianuro de sodio, recomendaciones y ajustes necesarios.

Las pruebas realizadas han demostrado que el reactivo alterno es una opción para reemplazar el cianuro de sodio en la lixiviación de minerales. Se destacan los siguientes hallazgos:

- Recuperación de Oro: Se logró una recuperación similar a la obtenida con cianuro de sodio, con variaciones mínimas en eficiencia según las condiciones de operación.

- Consumo de Reactivos: El consumo del reactivo alterno fue optimizado, mostrando una dosificación eficiente sin afectar significativamente los costos del proceso.

- Parámetros de Lixiviación: Se identificaron condiciones óptimas en términos de pH, concentración del reactivo y tiempo de lixiviación para maximizar la extracción de oro.

- Impacto Ambiental: Se evidenció una reducción potencial en los riesgos ambientales asociados al uso de cianuro, lo que representa una ventaja en términos de seguridad y cumplimiento normativo.

Conclusiones y recomendaciones:

- Los resultados en planta confirman que el reactivo alternativo es una opción viable para sustituir el cianuro de sodio en la lixiviación de minerales, la recuperación de Au es similar cuando se utiliza cianuro.

- Se identificaron condiciones óptimas para maximizar la extracción de oro y optimizar el consumo de reactivos.

- El reactivo alternativo ofrece una alternativa más segura y sostenible, reduciendo riesgos ambientales y mejorando el cumplimiento normativo.

- Tras las pruebas industriales, se estandarizará su uso en la Planta Marañón, con su implementación total en ambas plantas de procesamiento de compañía minera Poderosa s.a.