Título: Pruebas Metalúrgicas de Recuperación de Metal del Relave en una Operación Polimetálica.

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores:

Autor: Kim Montes Rojas, Compañía Minera Antamina, Superintendente de Proyectos de Ingeniería, Av. El Derby 055 - Torre 1 (oficina 801), kmontes@antamina.com, (+51) 938919146

Coutor: William Salcedo Colonia, Compañía Minera Antamina, Ingeniero Senior de Estudios Mineros, Av. El Derby 055 - Torre 1 (oficina 801), wsalcedo@antamina.com, (+51) 989268483

Coautor: Néstor Enrique Deza Grados, Compañía Minera Antamina, Gerente Senior de Life Extension 1, Av. El Derby 055 - Torre 1 (oficina 801), ndeza@antamina.com, (+51) 939 294 051

Asimismo, se hace mención de la participación del área operativa en este proyecto: la Gerencia de Concentradora, David Estrella, y la Superintendencia de Metalurgia, Hernando Valdivia.

Palabras claves: Flotación de Partículas Gruesas, HydroFloat y Recuperación de Metal del Relave.

Contexto

Antamina, una mina polimetálica en los Andes peruanos, ha evaluado tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos. Entre ellas, la flotación de partículas gruesas (CPF) con celdas HydroFloat® (HF) que se analizó para aumentar la producción neta de metales mediante la recuperación de elementos valiosos de los relaves de la planta concentradora de Antamina. La evaluación incluyó un estudio de escritorio en el 2021, pruebas de laboratorio y una campaña piloto en sitio. Este estudio presenta los resultados de las pruebas con HF realizadas, incluyendo la limpieza del concentrado. Es el primer estudio de este tipo en una mina polimetálica (Cu/Zn).

Los principales tipos de mineral tratados en Antamina según su mineralogía son:

- M1: Cu-Mo Chalcopyrita (Grado A)

- M4B: Cu-Zn Chalcopyrita-Esfalerita (Grado B)

Asimismo, el contenido del paper a presentar estará basado en una actualización de la versión en inglés que se presentó en el IMPC 2024, que tuvo como título: “Test-Work for assessing coarse particle flotation (cpf) in a polymetallic application”.

Objetivo

El estudio de la tecnología HydroFloat tuvo como objetivo principal el aumentar la producción neta de metales mediante la recuperación de elementos valiosos perdidos en la fracción gruesa de los relaves finales de la planta concentradora convencional de Antamina.

Procedimiento

Durante este proyecto, se ha llevado a cabo una amplia gama de pruebas HF entre el 2021 y 2024. Se iniciaron con pruebas exploratorias (fase 1), seguidas de pruebas de optimización y variabilidad (fase 2) y, por último, una campaña de pruebas a escala piloto in situ (fase 3).

La fase 1 contemplo pruebas a nivel laboratorio, donde el relave final de la planta concentradora de Antamina fue sometido a una clasificación y acondicionamiento, y alimentaron a una celda HF de 6 pulgadas de diámetro mediante un alimentador vibratorio. El caudal de agua, el caudal de aire y la altura del lecho se controlaban desde un sistema de control PLC. Una vez alcanzado el estado estacionario, se recogieron muestras para realizar ensayos químicos y balances metalúrgicos.

Una vez identificada las condiciones óptimas, se tomaron muestras para realizar estudios de remolienda del concentrado HF y luego pruebas de flotación rougher de este concentrado remolido en una celda de flotación convencional del laboratorio ESSA.

Para llevar a cabo la campaña de ensayos de laboratorio, se tomó una muestra compuesta de los relaves de desbaste del concentrador. La muestra de relaves de desbaste M4B (planta convencional), objeto de este estudio, tenía un P80 de 226µm. Cumpliéndose lo ampliamente conocido en plantas concentradoras que utilizan celdas convencionales: las mayores pérdidas de elementos valiosos ocurren en las fracciones finas (<20µm) y en las fracciones gruesas (>150µm). En esta muestra, se observó que el 18% del Cu se perdió en las fracciones <20µm, mientras que el 63% en la fracción >150µm. En cuanto al Zn, el 33% se perdió en la fracción <20µm y el 52% en la fracción >150µm. El 28% del hierro se concentró en la fracción <20µm, mientras que solo el 29% en la fracción >150µm.

Así mismo en la fase 3 se desarrollaron pruebas a escala piloto, y se tomaron muestras simultáneamente de la planta concentradora industrial y de la planta piloto CPF, con el objetivo de evaluar las recuperaciones por tamaño de partícula en ambos procesos. Se realizaron análisis detallados por fracción de tamaño.

Adicionalmente se realizaron estudios de liberación y mineralogía utilizando el TIMA de TESCAN (análisis SEM/EDS) en los productos de las pruebas piloto para comprender cómo la liberación influye en la recuperación alcanzada en la planta piloto CPF. El análisis TIMA mostró que la alimentación al CPF contenía partículas de calcopirita y esfalerita con niveles de liberación inferiores al 30% en un 83% y 54% de los casos, respectivamente.

Resultados

La tecnología HydroFloat logró recuperaciones superiores al 85% de Cu y Zn en fracciones entre 150µm y 600µm, lo que representa una oportunidad para mejorar la eficiencia metalúrgica de la concentradora. A su vez el estudio confirmó que la tecnología HydroFloat® CPF puede recuperar minerales polimetálicos complejos con baja liberación.

Los resultados mostraron que la recirculación de un concentrado HydroFloat re-molido a una PSD óptima (P80 de 100 µm en este caso) y bajo las condiciones químicas adecuadas no afecta ni la recuperación ni la ley de los concentrados finales de Cu y Zn.

Finalmente, las pruebas piloto de la planta CPF demostraron una escalabilidad metalúrgica adecuada.

Reseñas Profesionales:

- Kim Montes Rojas: Ingeniero Mecánico con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de Megaproyectos Mineros, en Perú y otras partes del mundo, desde su etapa de ingeniería, puesta en marcha y transición para la transferencia al área usuaria.

- William Salcedo: Ingeniero mecánico colegiado, PMP®, Máster Candidate en Dirección de Proyectos. Con más de 7 años de experiencia liderando equipos de ingeniería multidisciplinarios, más de 15 años en el desarrollo de estudios de viabilidad (desde conceptuales hasta factibilidad) en el sector de gran minería y mediana minería.

- Nestor Deza: Ingeniero Mecánico, con más de 30 años de experiencia gerencial y operativa en las principales empresas mineras del Perú. Su experiencia abarca la planificación estratégica, los estudios mineros, la gestión de activos, la gestión de proyectos, la puesta en marcha, la preparación operativa, la gestión del mantenimiento y la promoción de iniciativas de innovación y tecnología.