OPTIMIZACIÓN DEL CIRCUITO DE CONMINUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UNA PLANTA CONCENTRADORA POLIMETÁLICA Cu, Pb, Zn DEL CENTRO DEL PERÚ MEDIANTE SOFTWARE JKSimMet

CATEGORÍA: Procesamiento de minerales y metalurgia extractiva

TEMA: Reducción de tamaños en chancado y molienda y ahorro de energía

AUTOR: Samuel Alfonzo Huapalla Jimenez

PALABRAS CLAVES: Circuito de conminución, planta concentradora, modelación, simulación, optimización, clasificación.

RESUMEN:

1.-Contexto:

La planta concentradora polimetálica ubicada en el centro del Perú, que originalmente tenía una capacidad de procesamiento de 1,800 toneladas métricas diarias (TMD), ha experimentado mejoras significativas a lo largo del tiempo. Gracias a la instalación progresiva de equipos, la repotenciación y diversas optimizaciones en las operaciones de trituración, molienda, flotación, espesamiento y filtrado, la planta ha alcanzado una capacidad máxima de 6,500 TMD.

Los minerales que se explotan en la planta incluyen principalmente esfalerita (tipos 1 y 2), galena y calcopirita, con presencia adicional de pirita, pirrotitas y limonitas.

Para un tratamiento de 6,500 TMD, el circuito de conminución y clasificación de la planta concentradora incluye las siguientes operaciones:

- Trituración: primaria, secundaria y terciaria

- Molienda: primaria, secundaria, remolienda bulk y remolienda zinc

- Clasificación: zaranda primaria, secundaria y zarandas vibratorias de alta frecuencia

Aunque la planta tiene la capacidad para procesar 6,500 TMD, no se ha logrado cumplir con la planificación anual de procesamiento, alcanzando únicamente un promedio de 6,300 TMD.

2.- Objetivos:

Objetivo General

Optimizar el circuito de conminución y clasificación de una planta concentradora polimetálica de Cu, Pb, Zn ubicado en el centro del Perú, utilizando el software JKSimMet.

Objetivos Específicos

- Determinar las condiciones de operación actuales en los procesos de trituración, molienda y clasificación.

- Caracterizar los diferentes flujos operativos en el proceso actual.

- Realizar un balance de masa y energía del proceso de trituración, molienda y clasificación, utilizando el software JKSimMet.

- Simular diversos escenarios del proceso de trituración, molienda y clasificación mediante el uso del software JKSimMet.

3.- Metodología del trabajo:

La investigación se enmarca dentro de un diseño aplicado, y se desarrolló en dos etapas principales:

Primera Etapa: Colecta de Datos
En esta fase, se recopiló información clave para el análisis del proceso, incluyendo:

- Granulometría de la alimentación a trituración

- Granulometría de la alimentación a molienda

- Porcentaje de humedad y sólidos

- Tonelajes tratados históricos

- Work Index del mineral

- Equipamiento utilizado y parámetros de operación

Segunda Etapa: Campaña de Muestreo y Análisis

Se realizó una campaña de muestreo en las operaciones de trituración, molienda y clasificación, con el objetivo de caracterizar el mineral procesado. Con las muestras obtenidas, se llevó a cabo un balance de masa y energía, lo que permitió identificar y cuantificar los cuellos de botella actuales mediante índices de rendimiento.

A continuación, se efectuó la calibración de los datos utilizando modelos matemáticos, seguidos de simulaciones de distintos escenarios con el software JKSimMet. El objetivo de estas simulaciones fue identificar planes de acción que mejoren el desempeño operativo actual, así como proponer modificaciones al proceso y dimensionar nuevos equipos para garantizar el cumplimiento de la capacidad de producción estipulada.

4.- Resultados:

- Alternativa A: Escenarios que implican modificaciones del proceso a corto plazo y/o de baja inversión. Estas modificaciones no incluyen la implementación de nuevos equipos ni cambios en la configuración del layout del circuito.

- Alternativa B: Escenarios en los que se contempla la sustitución de la chancadora terciaria 2 (Sandvik CH440) por una chancadora Sandvik CH660, con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso.

- Alternativa C: Escenarios con modificaciones en el layout, donde los oversizes de los primeros decks de las zarandas secundarias son redirigidos a una chancadora terciaria, mientras que los oversizes de los segundos decks son encaminados a la otra chancadora terciaria.

- Alternativa D: Escenarios que proponen el cierre de malla de voladura para obtener un producto de chancado primario con un menor P80 y una mayor cantidad de finos (<9.52 mm), optimizando así la trituración inicial.

5.- Conclusiones:

Se realizó la optimización del circuito de conminución de la planta concentradora de Cu, Pb, Zn de una mina ubicada en el centro del Perú, implementando las siguientes condiciones de operación:

- Chancadora Secundaria: Ajuste del setting a 16 mm.

- Chancadoras Terciarias: Ajuste del setting a 10 mm.

- Zarandas Secundarias: Cierre de paneles del deck superior a 20x20 mm.

- Sustitución de Chancadora Terciaria: Reemplazo de la chancadora terciaria N° 2 (CH 440) por una CH 660 para mejorar la capacidad de procesamiento.

- Zaranda Secundaria N° 3: Implementación de paneles auto-limpiantes en el deck inferior para mejorar la eficiencia en la clasificación.

- Condiciones de Molienda: Ajuste del porcentaje de sólidos a 74.5% en la descarga de los molinos primarios N° 1 y 2.

- Zarandas de Alta Frecuencia: Dilución de la pulpa de alimentación a las zarandas de alta frecuencia de la línea 2 de molienda, alcanzando un 53% de sólidos.

- Reposición de Bolas: Reposición de bolas en los molinos primarios con una mezcla de 40% bolas de 3” y 60% de 2.5”, y en los molinos secundarios con una mezcla de 40% bolas de 2” y 60% de 1.5”.

RESEÑA PROFESIONAL:

Ingeniero Metalurgista titulado y colegiado (CIP N° 347940), con experiencia en operaciones mineras, enfocado en el procesamiento de minerales y optimización de plantas concentradoras. Me considero una persona proactiva, responsable y comprometida con los objetivos del equipo, con capacidad para trabajar bajo presión manteniendo siempre el orden, la calma y el criterio técnico.

Cuento con experiencia directa en planta y en mina, lo que me ha permitido desarrollar una visión integral de los procesos metalúrgicos, desde la operación hasta la mejora continua. Me destaco por mi honestidad, ética profesional y deseo constante de aprendizaje.

Disfruto del trabajo en equipo, tengo facilidad de adaptación en distintos entornos operativos y estoy disponible de forma inmediata para asumir nuevos retos, ya sea en cualquier región del país o en el extranjero.