Título: “Proceso de concentración Iónica de Fe+3 – H+ a partir de agua acida de mina, una alternativa para reutilización de residuos en operaciones Minero-Metalúrgico”

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Autor: Luis Alberto Santiago Andres

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura SA

Cargo: Jefe de Tratamiento de Aguas

Dirección: Calle Las Begonias 415, piso 19, San Isidro, Lima, Perú

Correo corporativo: luis.santiago@buenaventura.pe

Correo personal: luisantiago121083@gmail.com

Teléfono fijo: +5114192500

Celular: +51923408067

Coautor: Juan Ayala

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura SA

Cargo: Superintendente de Planta

Dirección: Calle Las Begonias 415, piso 19, San Isidro, Lima, Perú

Correo corporativo: juan.ayala@buenaventura.pe

Correo personal: juan.ayala@buenaventura.pe

Teléfono fijo: +5114192500

Celular: +51999387371

PROCESO DE CONCENTRACION IONICA DE Fe+3 - H+ A PARTIR DE AGUA ACIDA DE MINA, UNA ALTERNATIVA PARA REUTILIZACION DE RESIDUOS EN OPERACIONES MINERO-METALURGICO

RESUMEN

Desde el año 1967 e en la Unidad Minera Orcopampa producto de la actividad extractivas viene generando material estéril. Con el transcurrir los años ha mostrado incremento de concentración de metales en solución acida debido a la interacción con el ambiente, resultando complejo para el tratamiento de efluentes ya que al aumentar los metales totales en solución crea necesidad de incrementar el flujo de tratamiento de planta e incremento de volumen de infraestructura para lodos generados.

La causa del incremento de metales totales en solución, es el tiempo de exposición prolongado lo cual eleva potencial generador de acides, alcanzado valores elevados de Hierro  (Fe =3,470 mg/lt-año 2022).

Para el tratamiento de efluentes mineros en Unidad Minera Orcopampa se utiliza el Sistema de Tratamiento de Agua Residual Industrial (STARI) desarrollado en la unidad, siendo su aplicación de utilidad para el tratamiento, sin embargo, el ingreso de aguas de los depósitos de material estéril (DME) al sistema en concentraciones altas de iones metálicos limita la capacidad del STARI, no obstante, se buscó alternativa de tratamiento donde se aproveche los iones de Hierro e Hidrogeno desarrollada en U.M. Orcopampa

El periodo de prueba inició el 2022 obteniendo resultados satisfactorios, logrando incrementar la concentración de Fe+3 en solución en 31.42 veces del estado inicial y en cierto grado de incremento en el ion H+, los productos obtenidos mediante “Proceso tratamiento de Aguas por evaporación Industrial” son usados en otros circuitos de procesamiento de la unidad minera representando un margen considerable en costos.

Dicho proceso permite incrementar la concentración de iones presentes de su estado inicial de los efluentes mineros ácidos, con la finalidad de usar posteriormente estas soluciones concentradas en las etapas de tratamiento de la planta de Proceso para la obtención de metales y plantas de tratamiento de Aguas, reduciendo la adquisición de productos químicos externos, impactando de manera favorable en lo técnico-económico

El trabajo describe el desarrollo del Proceso Tratamiento de Aguas Acidas por Evaporación Industrial, diseño de tratamiento y resultado obtenidos de prueba piloto e industrial, así mismo la comparación con el sistema de tratamiento convencional, destacando la factibilidad en cuento costos de operación en este tipo de tratamiento propuesto.

Reseña Profesional:

Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Investigador en Metalurgia extractiva del oro con énfasis en Lixiviación y métodos Gravimétricos, con especialización en tratamiento de Aguas Residuales, Potable, Cianuradas y Acidas.

Ha estado al frente de labores de Procesamiento de minerales en minería subterránea y a tajo abierto, Puesta en marcha de Plantas de Procesos, tratamiento de Aguas Acidas y Efluentes cianurados, exploración geológica orientada a la evaluación de yacimientos Auríferos. Brinda asistencia técnica a empresas encargadas de operación de plantas de tratamiento de Aguas, Premio Mejor Trabajo de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo sostenible XII CONAMIN, Premio Nacional de Minería “Casco de Plata 2018” XII CONAMIN

Experiencia en empresas como: Compañía Minera Raura, Compañía Minera Santa Luisa, Minera Gold Fields La Cima, Peruvian Services – Tratamiento de Aguas, Minera La Zanja SRL, Cía. Minera Coimolache S.A., Cía. de Minas Buenaventura SAA (Unidad Orcopampa).