Título del trabajo: Optimización integral de la planta de molibdeno en Constancia sin el uso de modificadores de pH

### Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

### Tema: Flotación, gravimetría y separación magnética y electrostática

### Datos del autor y coautores
Víctor Manchego Montes, Hudbay Perú, Gerente de Procesos Planta, victor.manchego@hudbayminerals.com, Jorge Chávez 235, Miraflores 15074, +51 1 612-2900 , 949 936 069, reseña: Ingeniero Metalurgista por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuenta con más de 30 años de experiencia en plantas concentradoras y de beneficio en el Perú. Actualmente se desempeña como Gerente de la Planta Concentradora en Hudbay Perú.
Galo Sotomayor Llerena, Hudbay Perú, Superintendente de Metalurgia, galo.sotomayor@hudbayminerals.com, Jorge Chávez 235, Miraflores 15074,+51 1 612-2900,  957 658 975, reseña: Ingeniero Químico con estudios de Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Metalúrgica. Cuenta con más de 35 años de experiencia en plantas concentradoras. Actualmente es Superintendente de Metalurgia en Hudbay Perú, Unidad Constancia.
Ana Carbajal Fernández, Hudbay Perú,  Metalurgista de Laboratorio, ana.carbajal@hudbayminerals.com, Jorge Chávez 235, Miraflores 15074,+51 1 612-2900, 958 299 170, reseña: Ingeniera Química con más de 10 años de experiencia en minería. Estudiante de Maestría en Data Science. Actualmente desempeña labores técnicas en el laboratorio metalúrgico de Hudbay Perú.

### Palabras clave: Flotación selectiva, CO₂, hidrofobicidad, control potenciométrico, ANOVA, recuperación de molibdeno.

### Contexto

En el proceso de flotación selectiva del molibdeno, la flotabilidad natural de la molibdenita depende de factores como el pH del medio y las características de las partículas. Tradicionalmente, el dióxido de carbono (CO₂) se ha utilizado como modificador de pH, lo cual representa desafíos técnicos y operativos, especialmente al evaluar su impacto en la eficiencia del proceso.

### Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que es posible optimizar la recuperación de molibdeno sin recurrir al uso de CO₂, mediante un control estratégico y continuo del pH. En la Unidad Minera Constancia hemos comprobado que la flotabilidad de la molibdenita no se ve afectada cuando se opera a un pH superior a 10, lo cual elimina riesgos asociados, como la generación de ácido sulfhídrico gaseoso.

Asimismo, otro factor importante es el tamaño de partícula óptima, que debe estar entre 20 y 50 µm. Por debajo de los 10 µm, la flotabilidad disminuye significativamente debido a la menor eficiencia de captura por parte de las burbujas (menor hidrofobicidad) y a las características cristalinas elongadas de las partículas, que dificultan su recuperación y desestabilizan la química del sistema.

### Procedimiento o metodología

Para implementar esta alternativa, se requiere un control potenciométrico constante que permita ajustes inmediatos del pH durante el proceso. También es fundamental optimizar el uso de reactivos como el NaHS, evitando pérdidas por oxidación e hidrólisis. El uso de nitrógeno como gas inerte ayuda a prevenir la oxidación de la pulpa, evitando la formación de especies como tiosulfato y sulfito, que comprometen la eficacia depresora sobre los sulfuros de Cu; de ahí la importancia de que en Constancia trabajamos actualmente con tres plantas de nitrógeno, los cuales son inyectados de manera forzada a las celdas acondicionadas para ello.

Adicionalmente, la hidrólisis del NaHS debe mantenerse controlada entre pH de 9.0 y 11.0, asegurando la prevalencia del ion sulfhidrato (HS−) y evitando la formación del ácido sulfhídrico gaseoso, lo que mejora la seguridad y estabilidad del sistema mediante el control permanente del pH y potencial redox. Por otro lado, el cambio del circuito ha permitido una operación más versátil con el objetivo de enfrentar los distintos desafíos que se presentan en la Planta.

Para evaluar los efectos del uso de dióxido de carbono (CO2​) en la flotación selectiva de molibdeno y determinar los beneficios operacionales de trabajar sin este insumo, se emplearán metodologías estadísticas como el análisis de varianza (ANOVA) para determinar si los cambios en el proceso afectan significativamente la recuperación del molibdeno; además, se aplicarán pruebas de t de Student para comparar los promedios de recuperación bajo distintas condiciones operativas, proporcionando una base técnica para la optimización industrial.

### Resultados

Los resultados sugieren que la flotación sin CO₂ puede alcanzar una eficiencia similar o superior en la recuperación selectiva de molibdeno, sin afectar negativamente la calidad del producto final. Se recomienda mantener un estricto control del pH y del potencial redox, así como la adecuada gestión del NaHS y del gas inerte para asegurar la estabilidad y seguridad operativa.