FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: "Recuperación de Oro y Plata a partir de Relaves Lixiviados mediante Flotación Bulk y Generación de Subproductos Comerciales: Proyecto Colaborativo entre la Universidad Nacional de Trujillo y Compañía Minera Poderosa "

Tema: Reutilización/Procesamiento de desechos de plantas metalúrgicas (escoria, residuos, relaves y polvos).

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores:

Autor: Juan Antonio Vega Gonzalez

Empresa: Universidad Nacional de Trujillo.

Cargo: Docente investigador de la UNT

Dirección: Diego de Almagro 344 Trujillo.

Correo corporativo: jvega@unitru.edu.pe

Correo personal: jvegaj@gmail.com

Celular: 949163034

(20) Juan Vega González | LinkedIn

Coautor: Julio Guizado Milian

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: jefe de planta Senior

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: jguizado@poderosa.com.pe

Correo personal: jguizadom@gmail.com

Celular: 987203038

(11) Julio Guizado Milian | LinkedIn

Palabras claves:

Recuperación de metales, relaves mineros, flotación bulk, oro y plata, caracterización mineralógica, reutilización de residuos.

Resumen

El objetivo de esta investigación fue recuperar oro y plata presentes en los relaves de la Unidad Minera Marañón, ubicada en Pataz, La Libertad – Perú, y generar a partir de estos residuos materiales aptos para su uso como agregados en la construcción. Esta unidad minera trata minerales auríferos mediante el proceso de cianuración por agitación, con una capacidad de procesamiento de 800 toneladas métricas por día (TMD), alcanzando recuperaciones de oro superiores al 90%. No obstante, los relaves aún contienen valores residuales de oro y plata, principalmente asociados a minerales como la pirita.

Para el estudio, se recolectó una muestra representativa de 100 kg directamente desde la relavera. La caracterización del material incluyó análisis por difracción de rayos X (XRD), ensayos químicos (Fire Assay y espectroscopía de absorción atómica - AAS) y análisis granulométrico. Los resultados granulométricos mostraron que el 54% del material tiene un tamaño menor a 38 µm, y el 70% es inferior a 75 µm. En cuanto a su composición química, se determinaron leyes promedio de 1.67 g/t de oro (Au) y 12.87 g/t de plata (Ag). Mineralógicamente, el relave está compuesto en un 86.14% por silicatos y arcillas, 8.77% por sulfuros y el resto por carbonatos.

Se llevaron a cabo pruebas de concentración mediante flotación bulk, utilizando agua de proceso de la misma unidad minera. Se evaluaron tres tipos de colectores (xantato amílico de potasio – Z-6, Aero 3894 y Aerophine 3418), así como dos dispersantes (carboximetilcelulosa – CMC y silicato de sodio – Na₂SiO₃), además de otros reactivos auxiliares.

Los mejores resultados se obtuvieron empleando Z-6 como colector y CMC como dispersante, logrando recuperaciones de 72.25% para oro y 52.30% para plata. El concentrado obtenido alcanzó leyes de 5.75 g/t de Au y 33.27 g/t de Ag, con un ratio de concentración de 4.94. Por su parte, el residuo final de la flotación presentó una composición de 70.52% de cuarzo, 21.86% de aluminosilicatos, 5.14% de carbonatos, 0.74% de sulfuros y 1.33% de óxidos.

En conclusión, los relaves de la Unidad Minera Marañón pueden ser reprocesados de manera eficiente mediante flotación bulk, obteniendo un concentrado con valores comerciales de oro y plata. Asimismo, el residuo resultante posee una baja proporción de minerales potencialmente generadores de drenaje ácido y presenta características mineralógicas que lo hacen adecuado para su uso como agregado en la industria de la construcción, contribuyendo así a una gestión más sostenible de los residuos mineros.

Etapas de la Investigación:

 Planteamiento del problema y objetivo

- Recuperar oro y plata de relaves mineros.

- Evaluar el residuo final como material para construcción.

 Muestreo y preparación

- Recolección de 100 kg de muestra representativa desde la relavera.

 Caracterización del relave

- Granulometría: 54% < 38 µm, 70% < 75 µm.

- Análisis químico: 1.67 g/t Au, 12.87 g/t Ag.

- Mineralogía (XRD): Mayoría silicatos, arcillas y sulfuros.

 Pruebas metalúrgicas (flotación bulk)

- Evaluación de tres colectores: Z-6, Aero 3894, Aerophine 3418.

- Uso de dos dispersantes: CMC y silicato de sodio.

- Pruebas con agua de proceso y reactivos auxiliares.

 Evaluación de resultados

- Mejor combinación: Z-6 + CMC.

- Recuperación: 72.25% Au, 52.30% Ag.

- Leyes del concentrado: 5.75 g/t Au, 33.27 g/t Ag.

- Relación de concentración: 4.94.

 Análisis del residuo final

- Composición mineralógica adecuada para uso como agregado.

- Baja proporción de minerales generadores de drenaje ácido.