Título: Mantos de calcopirita-(tennantita) al este del Cuello Volcánico de Marcapunta. Exploración a partir de zonas de Bi y Ag.

Tema: Geología económica de yacimientos minerales metálicos y no metálicos. Investigaciones geológicas, petro-mineralógicas, geofísicas y geoquímicas.

Categoría: Geología y Exploraciones

Autor: Ñieriton Vila Godoy

Empresa: Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Cargo: Jefe de Geología

Dirección: Las Begonias 415, Piso 19, San Isidro, Lima, Perú

Correo corporativo: nieriton.vila@elbrocal.com.pe

Correo personal: arquimedes.vila@hotmail.com

Celular: 940214193

Coautor: Roger Ccahuana Figueroa

Empresa: Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Cargo: Superintendente de Geología

Dirección: - Las Begonias 415, Piso 19, San Isidro, Lima, Perú

Correo corporativo: roger.ccahuana@elbrocal.com.pe

Correo personal:

Celular: 944559819

Coautor: Juan Carlos Salazar

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Cargo: Vice-Presidente de Geología y Exploración

Dirección: - Las Begonias 415, Piso 19, San Isidro, Lima, Perú

Correo corporativo: juan.salazar@buenaventura.pe

Correo personal:

Celular:

MANTOS DE CALCOPIRITA-(TENNANTITA) AL NORESTE DEL CUELLO VOLCÁNICO DE MARCAPUNTA. EXPLORACIÓN A PARTIR DE ZONAS DE BISMUTO Y PLATA

# Ñieriton Vila Godoy1, Roger Ccahuana Figueroa2, Juan Carlos Salazar3

# Unidad Minera Brocal

nieriton.vila@elbrocal.com.pe, roger.ccahuana@elbrocal.com.pe, juan.salazar@buenaventura.pe

940214193 / 944559819/

Palabras clave: Calcopirita, bismuto, plata, mantos, zoneamiento y ensamble.

El yacimiento de Marcapunta está localizado en la parte norte y oeste del Cuello Volcánico de Marcapunta (CVM en adelante). Alberga mantos y cuerpos de reemplazamiento de Cu, cuya mineralogía es principalmente de enargita-pirita sobre conglomerados calcáreos del Miembro Shuco.

Una reciente campaña de exploración (2024 y 2025), en la parte noreste del CVM, revela una mineralización de enargita-pirita, que grada a ensambles de calcopirita-(tennantita) y más externamente esfalerita-galena-hematita. Este zoneamiento también es observado, a escala del distrito, en el tajo de Colquijirca.

La zona de enargita-pirita, en el sector de exploración, comprende un área de 200 x 450 m, con una potencia acumulada, en 2 mantos principales, de hasta 70m, dirección N22° y entre 30° y 60° de inclinación al SE. Consiste mineralógicamente y en orden de abundancia de pirita masiva (>50%), enargita, alunita, dickita y sílice jasperoidal. Los sondajes ejecutados muestran impactos de hasta 81.7m @ 1.56%Cu, 0.87oz/t Ag, 1.03g/t Au y ratio Cu/As de 3.3. Estudios de microscopia óptica y electrónica revelan que esta zona contiene dos subzonas. 1) Subzona enargita-pirita-Au cercana al CVM, donde el Au (>0.5ppm) está asociado a calaverita y contiene minerales de plata como empresita y hessita, además de minerales como matildita, sulfosales de BiAg, covelita, minerales de selenio, goldfieldita, casiterita y APSs como hinsdalita y svanvergita. 2) Subzona enargita-pirita-colusita-luzonita, que se diferencia de la anterior por contener sulfosales de BiAgCuPb, tennantita, hubnerita, matildita y kesterita y contener valores de Au <0.5ppm.

La zona de calcopirita-(tennantita), fue encontrada en el 2024 mediante un sondaje diamantino, a 200m al este de los mantos de enargita-pirita. Consta también de pirita, sulfosales Cu, hematita, magnetita, esfalerita, galena y en menor medida enargita. El sondaje diamantino BRO24-0347 reveló un intercepto de 25.1m @ 2.17%Cu, 2.13oz/t Ag, 0.4g/tAu y ratio Cu/As de 40. Los análisis de microscopía revelan también minerales como tennantita, bismutinita, berryita, matildita, sulfosales de BiAgCu y BiAg, acompañados en menor medida con enargita, esfalerita, galena y covelita y minerales de alteración como dickita, caolinita y montmorillonita.

Se ha podido observar que existe una transición entre la zona de enargita-pirita y calcopirita-(tennantita) que contienen alto contenido de Bi y Ag, constituido mineralógicamente por sulfosales de Bi-Ag (berreyita según microscopia electrónica) y en parte tennantita; así lo muestra el sondaje BRO24-0385 con un intercepto de 5.5m @ 1.34% Cu, 201.8oz/t Ag, 0.19g/t Au, 0.57% Pb, 3% Bi, 19.18% Fe y ratio de Cu/As de 8.

El objetivo de este estudio es definir un nuevo target en Marcapunta con cobre, principalmente bajo la forma de calcopirita y tennantita (“cobre limpio”) y zonas con potencial mineralización de enargita-pirita.

En base a nuestros resultados, se pudo determinar que la Ag y Bi son vectores para la identificación de calcopirita-tennantita a partir de los mantos de enargita-pirita. Es así, que la metodología para identificar todo el potencial de este nuevo target fue con sondajes históricos en base a su contenido de Ag y Bi. Con ello, se pudo definir un corredor de tendencia andina con valores de Ag>1oz/t y Bi>0.1% al extremo este de la zona de enargita-pirita en todo el yacimiento. Este corredor tiene más de 1.5km de largo y 200m de ancho y nos permite interpretar la continuidad de mineralización de calcopirita-(tennantita), siguiendo el patrón de zoneamiento desde la zona de enargita-pirita.

Entonces en base a diferentes líneas de evidencia se puede definir que la zona de calcopirita-(tennantita) podría tener un potencial conceptual de hasta 20Mt @ 1.3% Cu.

Reseña profesional:

Ñieriton Arquimedes Vila Godoy, jefe de geología en Sociedad Minera El Brocal, con más de 11 años de experiencia en geología de exploraciones y ore control.

Roger Ccahuana Figueroa, actual superintendente de geología en Sociedad Minera El Brocal con aproximadamente 22 años de experiencia en el sector minero.

Juan Carlos Salazar, Vice-Presidente de Geología y Exploración en Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.