Título del trabajo: Incremento de la recuperación de P2O5 optimizando la clasificación por hidrociclones.

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Tema:	Optimización de operaciones y procesos en plantas

Autor:

- Eddy Rodríguez Gonzales. Compañía Minera Miski Mayo S.R.L, Superintendente de Procesos Planta. Urb. San Eduardo Mz A2, Cámara de Comercio de Piura, edificio 2, piso 2, Piura, Perú. eddy.rodriguez@miskimayo.com, 976229029.

Ingeniero metalurgista, con maestría en Geometalurgia. Cuenta con 19 años de experiencia profesional liderando proyectos de optimización de procesos tanto en plantas hidrometalúrgicas como en plantas concentradoras.

Coautores:

- Néstor Vila Romero. Compañía Minera Miski Mayo S.R.L, Ingeniero Senior de Procesos. Urb. San Eduardo Mz A2, Cámara de Comercio de Piura, edificio 2, piso 2, Piura, Perú. nestor.vila@miskimayo.com, 966741783.

Ingeniero metalurgista, actualmente cursa un MBA. Posee 20 años de experiencia en el comisionamiento, puesta en marcha, operación y optimización de plantas hidrometalúrgicas y concentradoras.

- Herless Santander Ascencio, Compañía Minera Miski Mayo S.R.L Gerente de Planta Concentradora. Urb. San Eduardo Mz A2, Cámara de Comercio de Piura, edificio 2, piso 2, Piura, Perú. herless.santander@miskimayo.com, 945303976.

Ingeniero metalurgista. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en minería metálica (Cobre, Oro) y minería no metálica (roca fosfórica).

Palabras clave: Roca fosfórica, mineralogía, variabilidad, estadística, optimización, hidrociclones, relaves, incremento de recuperación, incremento de producción.

- CONTEXTO

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L, principal productor nacional de roca fosfórica y una de las minas de fosfatos más grandes a nivel de Sudamérica procesa mineral de origen sedimentario para producir concentrados de alta calidad haciendo uso de etapas sucesivas de lavado, restregado y clasificación por tamaño utilizando hidrociclones como equipos principales.

Debido a la naturaleza del yacimiento y el método de explotación minera, el mineral alimentado a planta presenta alta variabilidad en calidad y leyes de cabeza, esta alta variabilidad unida a un desgaste prematuro de los componentes internos de los hidrociclones producto de la alta abrasión del mineral ocasionaban pérdidas importantes de valores de P2O5 en los relaves.

- OBJETIVO

El objetivo principal fue encontrar estrategias operacionales e implementar buenas prácticas operativas para controlar y mitigar los efectos de la variabilidad en leyes y calidad del mineral en el proceso de concentración, reducir el contenido de P2O5 en los relaves y de esta manera incrementar la recuperación y producción de concentrado.

- PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA

Se identificó las principales variables mineralógicas, operativas y de equipos que impactan en el performance de los ciclones.

Implementación de auditorías metalúrgicas y muestreos en planta para medir la eficiencia del proceso.

Análisis estadístico de las principales variables que impactan en el performance de los ciclones.

Reemplazo de componentes internos de los ciclones por materiales alternativos de mayor duración (híbridos – poliuretano/carburo de silicio) para garantizar una granulometría de corte óptima.

Implementación de lazos de control automáticos para manejo de las variables de proceso e involucramiento del personal operativo mediante difusión de cartillas en instructivos de control.

- RESULTADOS ALCANZADOS

Se logró incrementar la recuperación de P2O5 en ~ +2%, traduciéndose en una mayor producción de concentrado (~ 200,000 t/año) haciendo un uso más eficiente del mineral proveniente de mina y disminuyendo los valores de P2O5 en los relaves desde rangos superiores al 7% hasta valores menores al 6% de manera sostenible.

- CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES

La implementación de estrategias para el control de la variabilidad, la identificación de las variables operativas claves que impactan el proceso, garantizar una buena mantenibilidad y disponibilidad de los ciclones y la disciplina operacional fueron fundamentales para lograr los objetivos planteados.