Título: Roadmap de la Migración revestimientos Cr-Mo a revestimientos Híbridos en Molinos SAG y Convencional en Planta Concentradora Antamina

Tema: Reducción de tamaño en chancado y molienda y ahorro de energía.

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Autor: Franz Frisancho Florez, Antamina, Metalurgista Sénior de Liners y proyectos, ffrisancho@antamina.com, franzfrisancho@gmail.com +51 998707625.

Coautor 1: Hernando Francisco Valdivia Lozada, Antamina, Superintendente de Metalurgia y Laboratorio, hvaldivia@antamina.com, hfvaldivia@gmail.com, +51 945847543, Perú.

Palabras clave: Liners, relining, híbridos.

Resumen

Históricamente el inicio de operaciones de gran minería para molienda SAG y convencional de Bolas emplea revestimientos de fundición Cr-Mo. En la última década surgió una alternativa de uso de revestimientos híbridos, orientado en reducir la exposición a los peligros y riesgos del personal a cargo del relining al interior de los molinos; así como un valor añadido en mejorar los tiempos de cambio y cuidado del activo.

El empleo de liners híbridos; conformados por insertos de acero de alta resistencia y caucho, reduce al mínimo la fusión en frío de piezas contiguas de revestimientos como producto del impacto de las bolas sobre las piezas, ello redunda en la eliminación de trabajos de alto riesgo con el empleo de oxiacetileno para el retiro de estas al interior de los molinos. El empleo de este nuevo tipo de revestimientos al tener menores pesos también permite la reducción significativa de piezas, impactando en los tiempos de cambio.

Para avanzar con esta migración se establecieron especificaciones técnicas, protocolos y controles que permitieron asegurar la metalografía y características mecánicas de los componentes, simulaciones de trayectoria de carga para no alterar la conminución, compatibilización dimensional de las piezas, ensayos de instalación y pruebas de estadio, pilotos con un número menor de piezas, finalmente migración integral de grupos de componentes.

El presente trabajo expondrá el exitoso camino seguido en Antamina a lo largo de los últimos cinco años para migrar de revestimientos de fundición a revestimientos híbridos con empernado exterior, encaminados a la mecanización y automatización de relining mediante el empleo de robots.

Mostraremos los resultados actuales desde el punto de vista operacional y mejoras en los tiempos de relining en Antamina como producto del uso de revestimientos híbridos en una primera etapa en los cuatro molinos de bolas y luego parcialmente en los molinos SAG.

Reseña profesional

Autor: Profesional en Ingeniería Mecánica, certificado como PMP, segunda especialización en gestión de proyectos, diplomados en Gestión Minera, Lean Construction, Gestión de proyectos en Plantas Operando - IPA, PED Gestión y Administración Financiera. Veinte años de experiencia en gestión de proyectos en minería, diez años a cargo de los revestimientos de molinos en Antamina.

Coautor 1: Ingeniero Metalurgista de la Universidad Nacional de San Agustín, Diplomado en Geometalurgia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Maestría en Geometalurgia en la Universidad Mayor de San Marcos. Especializado en evaluaciones geometalurgicas que correlacionan la influencia litológica en la recuperación y calidad de concentrados para minerales de Cu-Mo y Cu-Pb/Bi-Zn, asociados a yacimiento tipo intrusivo y skarn. Con más de 23 años de experiencia en Concentración de Minerales, ha liderado evaluaciones de optimización de Molienda SAG, interpretaciones de la influencia mineralógica en la recuperación de valiosos y disminución de la variabilidad del mineral alimentado a la planta de procesos, ha liderado la conceptualización e implementación del área de Microscopía Automatizada. Actualmente se desempeña como Superintendente de Metalurgia, Laboratorios Químico y Caracterización Mineralógica