Recuperación de niobio y tántalo de escorias de estaño mediante tratamiento térmico asistido por simulación termodinámica y procesos hidrometalúrgicos

Darwin Michell Cheje Machaca1*; Denise Crocce Romano Espinosa1; Jorge Alberto Soares Tenório1

1Departmento de Ingeniería Química, Universidad de São Paulo, São Paulo – Brasil.

* Autor correspondiente:

Correo electrónico: dcheje@unsa.edu.pe, dcheje12@usp.br

Resumen

La escoria de estaño es un residuo problemático de alto valor económico que se produce durante el proceso de refinación del estaño crudo. Debido al alto carácter refractario de estos materiales producidos, la extracción industrial de niobio y tántalo contenidos en la matriz depende de la lixiviación con ácido fluorhídrico, planteando problemas en la manipulación y seguridad de los materiales. Para minimizar los efectos relacionados al procesamiento de estos materiales, se llevó a cabo una investigación teórica y experimental para desarrollar un proceso mediante tratamiento térmico, seguido de una lixiviación acuosa, precipitación y calcinación para la obtención de un producto mixto de ambos óxidos. Aquí, se propone un enfoque basado en un modelo de simulación termodinámica para evaluar las condiciones óptimas para la extracción máxima de Nb y Ta. Los resultados experimentales revelaron que las simulaciones termodinámicas permitieron identificar las condiciones ideales para la formación de sulfato de niobio a 200°C, con una relación escoria-H2SO4 de 1:4 (w/v) en un tiempo de tratamiento de 6 h, seguido de lixiviación acuosa con una relación sólido-líquido (S/L) de 1:10 a 90°C durante 2 h, resultando en una recuperación del 97% de Nb y 61% de Ta. La adición de un agente oxidante a una concentración de 0,5M durante la etapa de lixiviación logró una extracción del 99% de Ta y del 83% de Nb, mientras que el aumento de la concentración de agente oxidante a 2,5M condujo a recuperaciones de Nb y Ta del 94% y el 75%, respectivamente. La solución resultante de la lixiviación con agua se sometió a precipitación con NH4OH a pH 6 a 75°C, en este paso se produjo un precipitado de aproximadamente 98% Nb y 96% Ta, confirmando la eficiencia del proceso. Este trabajo destaca la importancia del tratamiento térmico, el modelamiento termodinámico, el contenido de agua y la precipitación en la extracción efectiva, proporcionando una vía para optimizar la recuperación de Nb y Ta de las escorias de estaño.

Palabras clave: Escoria de estaño, Niobio, Tántalo, Tratamiento térmico, Hidrometalurgia, Lixiviación, Precipitación.