Proceso mecánico-térmico para la recuperación eficiente de materiales críticos en residuos de módulos fotovoltaicos

Darwin Michell Cheje Machaca1, Rosario Belen Juyo Salazar1, Miguel Antonio Soplin Pastor1

1Departmento de Química, Facultad de ingeniería Química, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos - Perú.

* Autor correspondiente:

Correo electrónico: darwin.cheje12@gmail.com

Resumen

La creciente demanda en el uso de energías verdes durante las últimas décadas está generando un aumento en el volumen de los residuos por parte del sector energético. Dentro de ese sector se encuentran los módulos fotovoltaicos que se han sido acogidos e instalado durante esa revolución tecnológica y se están acumulado como muchos residuos más, cuando se acercan al fin de su vida útil. Siendo la principal forma de descarte es el vertido o entierro sobre amplias áreas de terreno, debido a que no hay una legislación que regule la disposición final de este tipo de materiales. Esta necesidad plantea desafíos y oportunidades claras para la recuperación de metales valiosos. El reciclaje de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino (c-Si) al final de su vida útil es un desafío ambiental, pero también una oportunidad para recuperar materiales valiosos y reducir el impacto ambiental.

En este trabajo, se desarrolló una metodología para la recuperación de metales a partir de módulos fotovoltaicos al final de su vida útil, enfocado en etapas de tratamiento mecánico y térmico para maximizar la recuperación de componentes clave. Esta ruta incluye cuatro etapas principales: desmontaje, conminución, tratamiento térmico y tamizado. El tratamiento térmico, realizado a 500°C durante 1 hora, se identificó como la condición óptima para degradar los polímeros, liberar componentes metálicos y preservar la calidad del vidrio y silicio. Este proceso permite recuperar aproximadamente el 95% de la masa total del módulo, incluyendo vidrio, polímeros, Si cristalino y una concentración de 87,4 oz/Tc de Ag.

La recuperación de metales es particularmente crítica debido a su alto valor económico y su importancia para las industrias tecnológicas. En este contexto, se observa que la plata (Ag) se concentra principalmente en las fracciones más finas (<0.25 mm), alcanzando tras el tratamiento térmico óptimo. Además, se identificaron metales críticos como Ti, Si cristalino, Cu y Sn destacando que estos metales, pueden recuperarse de manera eficiente, contribuyendo a la sostenibilidad del proceso. Esta estrategia no solo facilita la separación de metales valiosos, sino que también minimiza el impacto ambiental, promoviendo una economía circular y reduciendo la dependencia de nuevas fuentes minerales.

Palabras clave: reciclaje fotovoltaico, tratamiento mecánico-térmico, recuperación de metales, economía circular.