SOBRE LA MEJORA DE LA FLOTACIÓN DE SULFUROS: El uso de una solución a un problema de flotación en la industria del fosfato y la reología para mejorar el rendimiento.

Por

Dr. Francisco J. Sotillo

Campo de Investigación: Química de Superficies, Flotación de Minerales, Medio Ambiente, Metalurgia, Tratamiento de Minerales, Reactivos de Flotación.

RESUMEN

Es bastante frecuente que el personal profesional de un campo de ingeniería determinado concentre su investigación y desarrollo (R&D) para resolver problemas o mejorar el rendimiento en su industria minera específica, como la industria de sulfuros, y en la tecnología en la que ocurre el problema o se va a realizar la mejora; por ejemplo, la flotación.  Sin embargo, la información obtenida de otras industrias y otros fenómenos de superficie pueden ser la clave para resolver el problema o mejorar el rendimiento.  En este trabajo, una investigación sobre la depresión de un mineral de fosfato en un área de un depósito de fosfato da como resultado el hallazgo de un depresor selectivo y potente para material de ganga, óxidos (metales o metales alcalinotérreos), carbonatos, fosfatos, silicatos, sílice y pirita con propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antivirales (potencial uso en drenaje acido de minas); mientras que, el uso de aditivos reológicos da como resultado un nuevo colector de xantato más eficiente y mejorado para la flotación de sulfuros.

Se llevaron a cabo pruebas de flotación utilizando el estándar para una flotación bulk-rougher-scavenger de plomo con depresión de sulfuro de zinc (esfalerita) como línea base para la comparación y para probar un nuevo depresor de ganga, óxidos, carbonatos, fosfatos, silicatos, sílice y pirita que es un compuesto orgánico ecológico y natural sin deprimir el sulfuro de zinc.  Las pruebas se realizaron a pH 6.9-7.0, lo que resultó en un aumento en la ley del concentrado rougher-scavenger de plomo de 7.07% Pb a 9.31% Pb, un aumento en 2.24% Pb (aumento en la selectividad).  También, la recuperación rougher-scavenger del plomo aumentó de 64.08% para el estándar a 69.37% con el nuevo depresor, un aumentó en 5.29% en la recuperación de plomo; por lo tanto, este depresor no deprimió el sulfuro de plomo.

Utilizando este nuevo depresor como único depresor, se llevaron a cabo pruebas de flotación con xantato isopropílico de sodio, Z-11, y xantato etílico de sodio, Z-4 como líneas de base para comparar con los nuevos xantatos mejorados generados mediante el uso de un aditivo reológico que no reacciona químicamente con el xantato comercial utilizado.  Los nuevos xantatos mejorados se prepararon y probaron con diferentes adiciones del aditivo reológico al xantato comercial seco en un mezclador.  En el caso del Nuevo Xantato Z-11 Mejorado, los resultados de las pruebas de flotación bulk-rougher-scavenger de plomo mostraron un aumento de la ley del concentrado de plomo de hasta 12.15% Pb (1.13% de Pb a 2.84% de aumento de la ley de Pb con respecto al xantato comercial estándar), y con un aumento en la recuperación de plomo de hasta 79.38% (0.23% a 10.01% de aumento de la recuperación de plomo con respecto al xantato comercial-estándar) para las mismas condiciones. En el caso de probar el Nuevo Xantato Z-4 Mejorado a diferentes niveles de adiciones del aditivo reológico, la ley de plomo de este concentrado bulk-rougher-scavenger de plomo aumentó hasta 13.44% Pb o 1.67% Pb (0.67% Pb a 1.67% Pb), la recuperación de plomo aumentó a 80.40%, un aumento de hasta 4.99%.  Estos resultados demostraron claramente que el nuevo depresor era más selectivo y potente depresor de minerales de ganga, óxidos (metálicos y metales alcalinotérreos), carbonatos, silicatos, fosfatos, sílice y pirita.  Además, se demostró que el uso de un aditivo reológico que no reaccionaba químicamente con el xantato daba lugar a nuevos xantatos mejorados con un poder colector más potente y selectivo.

Dr. Francisco Javier Sotillo

El Dr. Sotillo, recientemente incluido en el prestigioso Registro de Biografías de “Marquis Who’s Who” (2024), es Presidente de PerUsa EnviroMet, Inc., una compañía de consultoría metalúrgica con 30 años de servicio para el desarrollo de proyectos tanto nuevos como en operación con evaluaciones económicas, proyectos de factibilidad y desarrollo de nuevos reactivos químicos para la industria minera y química.  Es miembro de la Society of Mining, Metallurgy, and Exploration Engineering (SME), Mining and Metallurgical Society of America (MSA) como Qualified Professional (QP) y del Capítulo de Ingenieros Metalurgistas del Colegio de Ingenieros del Peru (CIP).

El Dr. Sotillo inicio su carrera como Jefe de Guardia en Compañía de Minas Buenaventura S.A. en 1977 y ascendió a Jefe de Plantas de la Unidad de Uchucchacua en 1983.  En 1985 fue promovido a Investigador Principal hasta 1989, año en el que comenzó su carrera como consultor metalúrgico.  En 1995 fue Investigador Post-doctoral en Ingeniería de Minerales para la Universidad de California, Berkley y del 2004 al 2008 fue Ingeniero de Investigaciones para ARRMAZ Custom Chemicals.  Como docente, fue Profesor del Departamento de Minas de la PUCP (1986-1989) y del Post-grado de la UNI (1989).

A través de su carrera, el Dr. Sotillo ha contribuido con numerosas revistas profesionales, publicaciones y conferencias técnicas, teniendo más de 40 publicaciones y fue Orador Principal en la Octava Conferencia Minera Internacional de Jordania (2017).  También posee cinco patentes en tópicos como depresión de pirita en flotación, método para la reducción de pérdidas de fosfato en deslamados y modificadores de pH para flotación.

El Dr. Sotillo recibió el Premio Nacional de Minería del Instituto de Ingenieros de Minas del Peru (1986), El Crisol de Bronce en el Congreso de Metalurgia organizado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (1995) y de Orador y Conferencista por la Asociación Jordana de Ingenieros (2017).

El Dr. Sotillo es Bachiller en Ciencias en Metalurgia de la UNI (1977), Ingeniero Metalurgista del CIP (1983), Master en Ciencias (1985) y Doctor en Filosofía en Ciencia de los Materiales e Ingeniería de Minerales (1995) de la Universidad de California, Berkeley.

El Dr. Sotillo sigue activo como consultor metalúrgico en investigación y desarrollo, proyectos mineros, soluciones con tecnologías innovadoras y nuevos reactivos para la industria minera y química.