Título: Parámetros y consideraciones para la selección de los diseños de enormes sistemas de espesamiento y filtración de relaves de cobre por encima de 100 Ktpd.

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Autor: Guido Huillca

Empresa: WSP

Cargo: Ingeniero Mecánico Senior / Líder de disciplina

Dirección: Av. La Paz 1049

Correo corporativo: guido.huillca@wsp.com

Correo personal: guidohuillca@gmail.com

Teléfono fijo: -

Celular: +51 963872340

Coautor: Gerardo Miguel Gonzales Bolo

Empresa: WSP Perú

Cargo: Ingeniero de Procesos

Dirección: Av. La Paz 1049

Correo corporativo: gerardo.gonzales@wsp.com

Correo personal: ggonzales0728@gmail.com

Teléfono fijo: -

Celular: +51 994384837

Palabras clave: Caracterización, espesamiento, filtración, cizallamiento, relaves.

Resumen técnico

Las aplicaciones y tecnologías para la recuperación de agua en los relaves han tenido un notable desarrollo en los últimos años, debido a que estos equipos están siendo proveídos a enormes tamaños. Este documento se mostrará la metodología para el diseño y selección de los equipos de espesamiento y filtración por encima de 100 ktpd. Los relaves producidos a partir de estos procesos se denominan relaves espesados y relaves filtrados, cada uno de estos productos tiene características diferentes que se utilizan para el transporte y la disposición en función de los objetivos fijados por el proyecto.

En el caso de los relaves espesados, existen parámetros definidos de este material como la concentración de sólidos y la reología (relaves no cizallados y relaves cizallados). En el caso de los relaves filtrados, el principal parámetro es el contenido de humedad en los relaves filtrados.

En el proceso de espesamiento, existen diferentes tecnologías de espesadores (HRT, HCT, tipo cono profundo), mientras que, en el proceso de filtración, pueden indicarse la filtración al vacío y la filtración a presión. Cabe señalar que las características físicas de los relaves son importantes, entre las que tenemos la distribución del tamaño de las partículas, la gravedad específica, el contenido de arcilla, y el pH de la operación, así como las características químicas y mineralógicas. De acuerdo con estas características, habrá un comportamiento diferente en el producto para cada tecnología, así como en la selección de los equipos principales y auxiliares.

Como parte del desarrollo del estudio para la selección de estas tecnologías y su aplicación para relaves, se realizaron pruebas de laboratorio de caracterización, espesamiento y filtración con relaves representativos del proceso. Con estos resultados fue posible evaluar los parámetros de diseño de cada tecnología. Los parámetros de evaluación para las pruebas de espesamiento fueron: porcentaje de sólidos, reología (límite elástico y viscosidad), dosificación de floculante, dilución de floculante y área unitaria. Para las pruebas de filtración, se analizaron el tiempo del ciclo de filtración, el contenido de sólidos en la descarga, el espesor de la torta y el tiempo de soplado para disminuir el contenido de humedad en la descarga.

Palabras clave: Caracterización, espesamiento, filtración, cizallamiento, relaves.

ABSTRACT

Tailings water recovery applications and technologies have had a remarkable development in the last years, due to the fact that these equipments are being provided at huge sizes. This paper will show the methodology for the design and selection of thickening and filtration equipment above 100 Ktpd. The tailings produced from these processes are called thickened tailings and filtered tailings, each of these products has different characteristics that are used for transport and disposal depending on the objectives set by the project.

For thickened tailings, there are defined parameters such as the concentration of solids and rheology (unshear and shear). In the case of filtered tailings, the main parameter is the moisture content.

In the thickening process, there are different thickener technologies (HRT, HCT, Deep cone type). Meanwhile, in the filtration process, vacuum and pressure filtration can be indicated. It should be noted that the physical characteristics of the tailings are important, including the distribution of particle size, specific gravity, clay content, and the pH of the operation, as well as the chemical and mineralogical characteristics. According to these characteristics, there will be different behavior in the product for each technology, as well as in the selection of the main and auxiliary equipment.

As part of the study for the selection of these technologies and their application for tailings, laboratory tests were carried out for characterization, thickening, and filtration with tailings representative of the process. With these results, it was possible to evaluate the design parameters of each technology. The evaluation parameters for the thickening tests were: percentage of solids, rheology (yield stress and viscosity), flocculant dosage, flocculant dilution, and unit area. For the filtration tests, the filtering cycle time, solids content in the discharge, cake thickness, and blowing time were analyzed to decrease the moisture content in the discharge.

Key Words: Characterization, thickening, filtration, shear, unshear.

Reseña profesional:

Guido N. Huillca

Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, especializado en Ingeniería Mecánica, con estudios de Magister en Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Posee conocimientos de herramientas de cómputo aplicados a la ingeniería y cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de ingeniería y ejecución de proyectos mineros y de la industria en general, incluyendo gas, petróleo, cementeras y plantas de tratamiento de agua de mina.

Posee amplia experiencia en el desarrollo de ingenierías desde la etapa conceptual hasta el detalle, tanto en plantas de procesamiento de minerales polimetálicos, oro y cobre, así como en ingenierías de manejo de relaves. Es especialista en el diseño de plantas de espesamiento y filtrado de relaves, reología y sistemas de bombeo a grandes distancias en pulpa. Además, es especialista en el desarrollo de ingenierías de plantas de relleno en pasta.

Cuenta con experiencia en el desarrollo de ingeniería de plantas de tratamiento de aguas de minas y ha participado en sistemas de comisionado en manejo de relaves para grandes tonelajes y plantas de relleno en pasta.

Gerardo M. Gonzales

Egresado en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de postgrado en ciencias con mención en Ingeniería Metalúrgica en la misma casa de estudios. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el área Minero-Metalúrgica, abarcando áreas como chancado, clasificación, molienda, flotación, lixiviación, espesamiento y filtrado.

Ha participado en diversos estudios geometalúrgicos y proyectos destacados para grandes empresas mineras, tales como Marcobre, Antamina, Yanacocha, Chinalco, GoldFields, MMG, El Brocal, San Gabriel, San Rafael, Raura, Los Pelambres, Quellaveco y Volcan, entre otros. Ha supervisado y participado en equipos de trabajo a nivel técnico y profesional.