Promotor MOLYTEC 300. EnviroTec Innovación en Ingeniería Circular
Flotación, gravimetría y separación magnética y electrostática

Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Urtubia González, Rodrigo

Development Manager, Envirotec, Chile, gepro@envirotec.cl, Celular: +56 965716961

Yanqui Reyes, Patricio

Investigador, Envirotec, Perú, ingenieros@envirotec.cl , Celular: +51 959244688

“La oportunidad metalúrgica que genera una Innovación sustentable de alto valor industrial”

RESUMEN

Promotor MolyTec 300, una innovación en Ingeniería Circular. Nuestra presentación se basa en compartir la experiencia como una “Oportunidad Metalúrgica” generada por un requerimiento específico para mejorar el resultado operacional de Molibdeno, permite desarrollar un aditivo basada en Innovación Sustentable.

El desarrollo de MolyTec 300, es un Promotor de Molibdeno que utiliza aceite del proceso de la pirolisis de neumáticos sin uso de camiones y maquinaria Minera como parte de su formulación base, lo que permite validar un ciclo circular operativo, donde un residuo generado en minería es transformado en un producto de gran valor agregado que puede entregar beneficios a la misma operación minera.

El Promotor MolyTec 300 es un aditivo que mejora la recuperación de Molibdeno aumentando la captura de fracciones finas y ultrafinas que habitualmente son fugitivas en la flotación de minerales. Pruebas realizadas permiten obtener incrementos entre un 2.5% a 4.5% de recuperación de Molibdeno. MolyTec 300 es un aditivo nuevo que se está evaluando a nivel industrial en Plantas Concentradoras y Plantas de Flotación Selectivas de Molibdeno.

Esta solución aborda el desafío metalúrgico, así como la necesidad de una gestión sustentable de residuos, adoptando el concepto básico de Economía Circular y lo eleva a un modelo industrializado de Ingeniería Circular para procesos de Minería. Para el desarrollo local del proyecto se ha generado un Joint Venture con una Planta de Pirolisis de Neumáticos instalada en el barrio industrial La Joya en Arequipa.

El desarrollo de MolyTec 300 se sustenta en dos pilares fundamentales:

- Innovación sustentable en metalurgia:

MolyTec 300 aditivo desarrollado con una formulación especifica que utiliza aceite pirolítico de neumáticos junto a otros aditivos que permite mejorar la recuperación de molibdeno, un elemento clave en la producción de concentrados de alta calidad. Este enfoque se basa en el concepto de ingeniería circular, transformando un residuo (revalorización) en un recurso valioso (producto final).

- Responsabilidad en desafíos ambientales:

La industria minera peruana genera cada año miles de toneladas de neumáticos fuera de uso o NFU, y que su disposición representa un grave problema ambiental. Durante muchos años los neumáticos se enterraban en áreas interiores generando además un problema en el suelo y los cursos de agua subterráneos, contaminando las áreas y comunidades, esta situación se agrava en caso de la incineración de los mismos, aunque el solo hecho de almacenarlos producen una contaminación pasiva.  El proceso de pirolisis de neumáticos, se propone como una solución eficiente para reducir este pasivo y la contaminación asociada, permitiendo aprovechar estos residuos en el desarrollo de productos finales con valor agregado y que benefician a los procesos metalúrgicos de las mismas empresas mineras, generando un beneficio económico al utilizarlos. Es el ejemplo del desarrollo de MolyTec 300.

Palabras clave: Ingeniería Circular, Pirolisis, Recuperación, Molibdeno.

Autor: Rodrigo Urtubia González

Master en Marketing, Fac. Administración y Economía por la Universidad de Chile, Ingeniero Metalúrgico por la Universidad de Santiago de Chile, Con amplia experiencia en el mercado industrial en gran parte de América del Sur, Norte y algunos países de Europa y Asia. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Desarrollo y Sustentabilidad en Envirotec Chile dedicada a la investigación de reactivos para la minería.

Coautor: Patricio Yanqui Reyes

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Privada de Tacna, egresado de la carrera de operación de plantas de procesamiento de minerales Tecsup – Arequipa, actualmente laborando como Técnico de operaciones en Planta Industrial de Hidrometalurgia en Cerro Verde.