Título: Optimización del procesamiento de molibdenita mediante una etapa de clasificación previa a la flotación en el circuito de separación Cu-Mo en Planta Concentradora Antamina

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Autor: Henry Bueno Bueno, Compañía Minera Antamina SA, Metalurgista Sénior, hbueno@antamina.com, henrybb1@gmail.com +51 941837773.

Coautor 1: Hernando Francisco Valdivia Lozada, Compañía Minera Antamina, Superintendente de Metalurgia y Laboratorio, hvaldivia@antamina.com, hfvaldivia@gmail.com +51 945847543, Perú.

Palabras clave: Flotación, Clasificación, Molibdenita, Budget.

Resumen

El presente estudio expone la optimización del circuito de separación cobre-molibdeno (Cu/Mo) en Planta Concentradora Antamina, mediante la implementación de una etapa de clasificación previo a la flotación en el Circuito de Separación. La ocurrencia de altos contenidos de molibdenita de tamaño fino ha representado un desafío operativo, debido a la concurrencia de importantes concentraciones de calcio, deteriorando la calidad del Concentrado Final de Molibdeno. Nuestra innovadora implementación difiere de la configuración de los circuitos de separación convencionales implementados en todas las plantas de concentración de molibdeno.

Mediante el uso de ciclones, que operan de manera similar a un deslamador, se logró un eficaz control de la distribución granulométrica de la Molibdenita fina antes de su ingreso al Circuito de Separación Cu/Mo. Esta estrategia optimizó la eficiencia del proceso en el circuito de separación, reduciendo la dilución por calcio y favoreciendo la obtención de concentrados de Molibdeno con grados comerciales mayores a 48% de Mo. Los resultados de la implementación en planta contribuyeron al incremento del 4.7% en la recuperación global de molibdeno, lo que permitió superar la recuperación del Budget 2024; representando el 9.4% (754 tm de metal) de la producción total de metal de molibdeno del año 2024 (8,058 tm) frente a un Budget de 6,689 tm).

Reseña profesional

Autor: Ingeniero Químico de la Universidad San Antonio Abad del Cusco con estudios en la especialidad de procesos metalúrgicos con experiencia de más de 22 años en el Planeamiento y Desarrollo de proyectos de investigación en concentración de minerales de yacimientos polimetálicos complejos; en su amplia experiencia profesional ha participado en el desarrollo alternativas de optimización del proceso de separación Cobre – Molibdeno.  Actualmente se desempeña como Metalurgista Sénior en Compañía Minera Antamina en donde ejerce las funciones de líder en el desarrollo de trabajos de investigación continua de mejora de procesos de la Planta Concentradora.

Coautor 1: Ingeniero Metalurgista de la Universidad Nacional de San Agustín, Diplomado en Geometalurgia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Maestría en Geometalurgia en la Universidad Mayor de San Marcos. Especializado en evaluaciones geometalurgicas que correlacionan la influencia litológica en la recuperación y calidad de concentrados para minerales de Cu-Mo y Cu-Pb/Bi-Zn, asociados a yacimiento tipo intrusivo y skarn. Con más de 23 años de experiencia en Concentración de Minerales, ha liderado evaluaciones de optimización de Molienda SAG, interpretaciones de la influencia mineralógica en la recuperación de valiosos y disminución de la variabilidad del mineral alimentado a la planta de procesos, ha liderado la conceptualización e implementación del área de Microscopía Automatizada. Actualmente se desempeña como Superintendente de Metalurgia, Laboratorios Químico y Caracterización Mineralógica.