Tema:

Lixiviación de mineral con alto contenido de Malaquita en PAD por el proceso Cuprochlor

Categoría:

Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Autor:

Llamojha Cuya Axel Anchi

Teléfono: 970577549

Correo electrónico: axelllamojha270204@gmail.com

Reseña profesional: Soy técnico en Procesos Químicos y Metalúrgicos, formado en el instituto TECSUP. He tenido experiencia como ayudante de laboratorio en planta piloto metalúrgica y he participado en prácticas en el laboratorio de minerales. Manejo herramientas como AutoCAD, Excel y Python a nivel intermedio. Me considero una persona responsable, con muchas ganas de aprender y crecer profesionalmente. Estoy interesado en formar parte de empresas del sector industrial minero, donde pueda aplicar y seguir desarrollando mis conocimientos.

Resumen

El presente trabajo se desarrolló en el marco del estudio y optimización del proceso de lixiviación de minerales oxidados con alto contenido de malaquita, específicamente mediante el método CuproChlor, en la carrera de Procesos Químicos y Metalúrgicos en TECSUP. La investigación se enfocó en el campo de la hidrometalurgia, buscando una alternativa eficiente y sostenible para la recuperación de cobre a partir de minerales de baja ley.

El objetivo principal fue evaluar la eficiencia del proceso CuproChlor en la extracción de cobre a través de pruebas en columnas, analizando variables como el tamaño de partícula, la aglomeración del mineral y la duración del curado, para determinar las condiciones óptimas que permitan una mayor recuperación del metal.

La metodología consistió en la preparación del mineral, aglomeración con reactivos (H₂SO₄, CaCl₂, NaCl, agua de mar), carguío de columnas, y seguimiento de la lixiviación durante 40 días. Se emplearon dos columnas: una con mineral aglomerado y otra sin aglomerar, comparando resultados mediante análisis físico-químicos del PLS (solución rica), control del pH, y cálculo de extracción.

Como resultados se observó que el mineral aglomerado mostró una mayor eficiencia en la recuperación de cobre, alcanzando un 97.5% de extracción, mientras que el mineral sin aglomerar logró un 96.4%. Se evidenció una cinética favorable en las primeras etapas del proceso, y una reducción del consumo de reactivos en el sistema aglomerado.

Se concluye que el proceso CuproChlor es viable y eficiente para la lixiviación de malaquita, siempre que se controlen adecuadamente variables como el tamaño de partícula y el pH. Se recomienda implementar monitoreos frecuentes del sistema y optimizar los tiempos de curado para mejorar la rentabilidad del proceso a escala industrial.